А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов

КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дисциплины:

«Технология машиностроения»,

«Технология двигателестроения»,

«Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства»

##### Часть 2

###### Учебное пособие

Москва

Издательство Российского университета дружбы народов

2006

Утверждено

РИС Ученого совета

Российского университета

дружбы народов

Рецензенты:

Ведущий научный сотрудник Экспериментального научно- исследовательского института металлорежущих станков (ОАО «ЭНИМС») д.т.н, профессор                   М.П. Козочкин

Профессор кафедры «Инструментальная техника и технология формообразования» Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»,                             д.т.н., профессор                                                    В.И. Кокарев

Кошеленко А.С., Позняк Г.Г., Рогов В.А.

Курсовое и дипломное проектирование. Дисциплины: «Технология машиностроения», «Технология двигателестроения», «Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства». Ч. I I. – М.: Изд-во РУДН, 2006. — 76 с. Подготовлено на кафедре технологии машиностроения металлорежущих станков и инструментов.

- © А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов, 2006

- © Издательство Российского университета дружбы народов, 2006 г

# ВВЕДЕНИЕ

Составной частью технологического проектирования является назначение элементов режимов резания. Основные данные, необходимые для выполнения этой части курсового и дипломного проектирования, приводятся во втором и третьем выпусках данного учебно-методического пособия ''Курсовое и дипломное проектирование".

В различных отраслях машиностроительного производства действуют свои нормативные разработки, учитывающие особенности конкретного производства в плане используемых материалов деталей, серийности выпускаемой продукции, технических требований к деталям машин, особенностям заточки инструмента, конструкций крепления режущих пластин и т.д. Предлагаемая методика использует разработки, основанные на обобщении отраслевых нормативных документов и общероссийских стандартов.

Вместе с тем, студентам необходимо освоить общий подход к назначению режимов резания и правильно назначать элементы этих режимов для конкретной детали, выбранной для проектирования.

В пособии приводятся данные для назначения элементов режимов резания в основном для лезвийных инструментов из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Предполагается. что используются рекомендуемые геометрические параметры режущего клина, что заточка элементов из твердого сплава производится алмазными кругами, а из быстрорежущей стали - кругами из эльбора. Для назначения режимов при использовании режущих пластин из СТМ и режущей керамики табличных данных может оказаться недостаточно, и в этих случаях следует обратиться к специальной литературе.

Выбранные элементы режимов резания должны быть скорректированы путем применения поправочных коэффициентов, учитывающих физико-механические свойства обрабатываемого материала, особенно при резании жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов и цветных металлов, а также состояние поверхности заготовок. Необходимо также скорректировать полученное расчетное значение скорости резания с рекомендуемым периодом стойкости режущего инструмента (уменьшать период стойкости для станков с ЧПУ и увеличивать его для многоинструментных наладок автоматов, агрегатных станков и автоматических линий).

Обратите внимание, что в связи с особенностями верстки (для сохранения целостности таблиц) в некоторых случаях была нарушена последовательность нумерации таблиц, и их необходимо искать на соседних страницах.

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Элементы режима резания обычно устанавливаются в порядке, указанном ниже.

Глубина резания t: при черновой (предварительной) обработке назначают по возможности максимальную t, равную всему припуску на обработку или большей части его ; при чистовой (окончательной ) обработке - в зависимости от требований точности размеров и шероховатости обработанной поверхности.

Подача s: при черновой обработке выбирают максимально возможную подачу, исходя из жесткости и прочности системы СПИД, мощности привода станка, прочности твердосплавной пластинки и других ограничивающих факторов; при чистовой обработке - в зависимости от требуемой степени точности и шероховатости обработанной поверхности.

Скорость резания v рассчитывают по эмпирическим
формулам, установленным для каждого вида обработки, которые
имеют общий вид

Vтб=СvTmtxsy                               (2.1)

Значения коэффициента CV и показателей степени, содержащихся в этих формулах, так же как и периода стойкости Т инструмента, применяемого для данного вида обработки, приведены в таблицах для каждого вида обработки. Вычисленная с использованием табличных данных скорость резания Vтб учитывает конкретные значения глубины резания t , подачи s и стойкости Т и действительна при определенных табличных значениях ряда других факторов. Поэтому для получения действительного значения скорости резания с учетом конкретных значений упомянутых факторов вводится поправочный коэффициент КV. Тогда действительная скорость резания V=Vтб КV, где КV - произведение ряда коэффициентов. Важнейшими из них, общими для различных видов обработки, являются:

KMV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала (табл. 1-4);

KПV - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (табл. 5);

KИV - коэффициент, учитывающий качество материала инструмента (табл. 6),

Таблица 1

Поправочный коэффициент KMV , учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Сталь | KMV=KГ(750σВ)nv |
| Серый чугун | KMV=(190HB)nv |
| Ковкий чугун | KMV=(150HB)nv |
| Примечание: 1. B и НВ - фактические параметры, характеризующие обрабатываемый материал, для которого рассчитывается скорость резания. 2. коэффициент KГ, характеризующий группу стали по обрабатываемости, и показатель степени nv см. в табл. 2. |  |

Таблица 2

Значения коэффициента КГ и показатели степени nv в формуле для расчета коэффициента обрабатываемости стали KMV, приведенные в таблице1

| Обрабатываемый материал | Коэффициент КГ для материала инструмента |  | Показатели степени nv , при обработке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | резцами |  | Сверлами, зенкерами, развертками |  |  | фрезами |  |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |
| сталь: углеродистая (С0,6%),B , МПa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <450 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | -0,9 |  | 1,0 | -0,9 | 1,0 |
| 450-550 | 1,0 | 1,0 | 1,75 |  | -0,9 |  |  | -0,9 |  |
| >550 | 1,0 | 1,0 | 1,75 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| повышенной и высокой обрабатываемости резанием хромистая | 1,2 | 1,1 | 1,75 |  | 1,05 |  |  | - |  |
|  | 0,85 | 0,95 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |
| углеродистая (С>0,6%), | 0,8 | 0,9 | 1,5 |  | 0,9 |  |  | 1,35 |  |

Продолжение  таблицы 2

| Обрабатываемый материал | Коэффициент КГ для материала инструмента |  | Показатели степени nv , при обработке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | резцами |  | Сверлами, зенкерами, развертками |  | фрезами |  |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |
| хромистоникелевая, |  |  |  | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,35 | 1,0 |
| хромомолибденованадиевая, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хромомарганцовистая, | 0,7 | 0,8 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| Хромокремнистая, | 0,85 | 0,8 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| хромокремнемарган- цовистая, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| хромоникельмолибденовая, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хромомолибденоалюминиевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хромованадиевая |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение  таблицы 2

| Обрабатываемый материал | Коэффициент КГ для материала инструмента |  | Показатели степени nv , при обработке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | резцами |  | Сверлами, зенкерами, развертками |  | фрезами |  |
|  | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | из твердого сплава |

| марганцовистая | 0,75 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| хромоникельвольфрамовая | 0,8 | 0,95 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| хромомолибденовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хромоалюминиевая | 0,75 | 0,8 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| хромоникельванадиевая | 0,75 | 0,85 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| быстрорежущие | 0,6 | 0,7 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| Чугун: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серый | - | - | 1,7 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,25 |
| ковкий | - | - | 1,7 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 1,25 |

Таблица 3

Поправочный коэффициент KMV, учитывающий влияние физико-механических свойств жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов на скорость резания

| Марка стали или сплава | B , MПa | Усредненное значение коэффициента Кмv | Марка стали или сплава | B , MПa | Усредненное значение коэффициента Кмv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Х18Н9Т | 550 | 1,0 | ХН60ВТ | 750 | 0,48 |
| 13Х11H2В2МФ | 1100-1460 | 0,8-0,3 | ХН77ТЮ | 850-1000 | 0,40 |
| 14X17H2 | 800-1300 | 1,0-0,75 | ХН77ТЮР |  | 0,26 |
| 13Х14НЗВ2ФР | 700-1200 | 0,5-0,4 | ХН35ВТ | 950 | 0,50 |
| 37Х12Н8Г8МФБ | - | 0,95-0,72 | ХН70ВМТЮ | 1000-1250 | 0,25 |
| 45Х14Н14В2М | 700 | 1,06 | ХН55ВМТКЮ | 1000-1250 | 0,25 |
| 10Х11Н20ТЗР | 720-800 | 0,85 | ХН65ВМТЮ | 900-1000 | 0,20 |
| 12Х21Н5Т | 820-10000 | 0,65 | ХН35ВТЮ | 900-950 | 0,22 |
| 20Х23Н18 | 600-620 | 0,80 | BT3-1; BT3 | 950-1200 | 0,40 |
| 31Х19Н9МВБТ |  | 0,40 | ВТ5; ВТ4 | 750-950 | 0,70 |
| 15X18Н12С4ТЮ | 730 | 0,50 | ВТ6; ВТ8 | 900-1200 | 0,35 |
| ХН78Т | 780 | 0,75 | ВТ14 | 900-1400 | 0,53-0,43 |
| ХН75МБТЮ | - | 0,53 | 12X13 | 600-1100 | 1,5-1,2 |
|  |  |  | 30X13; 40X13 | 850-1100 | 1,3-0,9 |

Таблица 4

Поправочный коэффициент KMV, учитывающий влияние физико-механических свойств медных и алюминиевых сплавов на скорость резания

| Медные сплавы | KMV | Алюминиевые сплавы | KMV |
| --- | --- | --- | --- |
| Гетерогенные: |  | Силумин и литейные сплавы (закаленные), B =200300 МПа, НВ>60. Дюралюминий (закаленный), B =400500 МПа, НВ>100 | 0,8 |
| НВ>140 | 0,7 |  |  |
| НВ 100-140 | 1.0 |  |  |
| Свинцовистые при основной гетерогенной структуре | 1,7 |  |  |
| Гомогенные | 2,0 | Силумин и литейные сплавы, B =100200 МПа, НВ<65. Дюралюминий, B =300÷400 МПа, HB≤100 НВ<100 | 1,0 |
| Сплавы с содержанием свинца < 10% при основной гомогенной структуре | 4,0 |  |  |
| Медь | 8 |  |  |
| Сплавы с содержанием свинца >15% | 12,0 | Дюралюминий, B=200300 МПа | 1,2 |

Таблица 5

Поправочный коэффициент KПV, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания

| Состояние поверхности заготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без корки | с коркой |  |  |  |  |
|  | Прокат | Поковка | Стальные и чугунные отливки при корке |  | Медные и алюминиевые сплавы |
|  |  |  | нормальной | Сильно загрязненной |  |
| 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8-0,85 | 0,5-0,6 | 0,9 |

Таблица  6

Поправочный коэффициент KИV, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания

| Обрабатываемый материал | Значения коэффициента KИV в зависимости от марки инструментального материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная | Т5К12В 0,35 | Т5К10 0,65 | Т14К8 0,8 | Т15К6 1,00 | Т15К6 1,15 | Т30К4 1,4 | ВК8 0,4 |
| Коррозионно- стойкие и жаропрочные стали | ВК8 1,0 | Т5К10 1,4 | Т15К6 1,9 | Р18 0,3 | - |  |  |
| Сталь закаленная | HRC 35-50 |  |  |  | HRC 51-62 |  |  |
|  | Т15К6 1,0 | Т30К4 1,25 | ВК6 0,85 | ВК8 0,83 | ВК4 1,0 | ВК6 0,92 | ВК8 0,74 |
| Серый и ковкий чугун | ВК8 0,83 | ВК6 1,0 | ВК4 1,1 | ВК3 1,15 | ВК3 1,25 | - |  |
| Сталь, чугун, медные и алюминиевые сплавы | Р6М5 1,0 | ВК4 2,5 | ВК6 2,7 | 9ХС 0,6 | ХВГ 0,6 | У12А 0,5 | - |

Стойкость Т - период работы инструмента до затупления, приводимый для различных видов обработки, соответствует условиям одноинструментной обработки. При многоинструментной обработке период стойкости Т следует увеличивать. Он зависит прежде всего от числа одновременно работающих инструментов, отношения времени резания к времени рабочего хода, материала инструмента, вида оборудования. При многостаночном обслуживании период стойкости Т также необходимо увеличивать с возрастанием числа обслуживаемых станков. В обычных случаях расчет точного значения периода стойкости громоздкий. Поэтому ориентировочно можно считать, что период стойкости при многоинструментной обработке

TМИ= TКТи,                                                           (2.2)

а при многостаночном обслуживании

ТМС=ТКТс,                                                            (2.3)

где Т - стойкость лимитирующего инструмента;

КТи -коэффициент изменения периода стойкости при многостаночном обслуживании (табл. 7);

КТс-коэффициент изменения периода стойкости при многостаночном обслуживании (табл. 8).

Таблица  7

Коэффициент изменения стойкости КТи  в зависимости от числа одновременно работающих инструментов при средней пo равномерности их загрузке

| Число работающих инструментов | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТи | 1 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Примечания: 1. При равномерной загрузке инструментов коэффициент КТи увеличивать в 2 раза. 2. При загрузке инструментов с большой неравномерностью коэффициент КТиуменьшать на 25-30%. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Коэффициент изменения стойкости КТс в зависимости от числа одновременно обслуживаемых станков

| Число обслуживаемых станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТс | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |

Сила резания. Под силой резания обычно подразумевают ее главную составляющую Pz , определяющую расходуемую на резание мощность Ne и крутящий момент на шпинделе станка. Силовые зависимости рассчитывают по эмпирическим формулам, значения коэффициентов и показателей степени в которых для различных видов обработки приведены в соответствующих таблицах.

Рассчитанные с использованием табличных данных силовые зависимости учитывают конкретные технологические параметры (глубину резания, подачу, ширину фрезерования и др.) и действительны при определенных значениях ряда других факторов. Их значения, соответствующие фактическим условиям резания, получают умножением на коэффициент КР - общий поправочный коэффициент, учитывающий измененные по сравнению с табличными условия резания, представляющий собой произведение из ряда коэффициентов.

Важнейшим из них является коэффициент Кмр, учитывающий качество обрабатываемого материала, значения которого для стали и чугуна приведены в табл.9, а для медных и алюминиевых сплавов - в табл.10.

Таблица  9

Поправочный коэффициент Кмр для стали чугуна, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала

на силовые зависимости

| Обрабатываемый материал | Расчетная формула | Показатель степени n при определении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | составляющей Pz силы резания при обработке резцами | крутящего момента М и осевой силы Ро при сверлении, рассверливании и зенкеровании | окружной силы резания Pz при фрезеровании |
| Конструкц. углеродистая и легированная сталь B , МПа: 600 >600 | KMP=(σB750)n | 0,75/0,35 0,75/0,75 | 0,75/0,35 0,75/0,75 | 0,3/0,3 0,3/0,3 |
| Серый чугун | KMP=(HB190)n | 0,4/0,55 | 0,6/0,6 | 1,0/0,55 |
| Ковкий чугун | KMP=(HB150)n | 0,4/0,55 | 0,6/0,6 | 1,0/0,55 |
| Примечание. В числителе приведены значения показателя n для твердого сплава, в знаменателе - для быстрорежущей стали. |  |  |  |  |

Таблица 10

Поправочный коэффициент КМР, учитывающий влияние качества медных и алюминиевых сплавов на силовые зависимости

| Медные сплавы | Кмр |
| --- | --- |
| Гетерогенные: |  |
| НВ 120 | 1,0 |
| НВ>120 | 0,75 |
| Свинцовистые при основной гетерогенной структуре и свинцовистые с содержанием свинца 10% при основной гомогенной структуре Гомогенные | 0,65-0,70 1,8-2,2 |

| Медь | 1,7-2,1 |
| --- | --- |
| С содержанием свинца >15% | 0,25-0,45 |
| Алюминиевые сплавы |  |
| Алюминий и силумин | 1,0 |
| Дюралюминий, B, МПа |  |
| 250 350 >350 | 1,5 2,0 2,75 |

# Точение

Глубина резания t: при черновом точении и отсутствии ограничений по мощности оборудования, жесткости системы СПИД принимается равной припуску на обработку; при чистовом точении припуск срезается за два прохода и более. На каждом последующем проходе следует назначать меньшую глубину резания, чем на предшествующем. При параметре шероховатости обработанной поверхности Ra  3,2 мкм включительно t = 0,52,0 мм; Rа ≥ 0,8 мкм, t = 0,10,4 мм.

Подача s: при черновом точении принимается максимально допустимой по мощности оборудования, жесткости системы СПИД, прочности режущей пластины и прочности державки. Рекомендуемые подачи при черновом наружном точении приведены в табл.11, а при черновом растачивании - в табл.12. Максимальные величины подач при точении стали 45, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, приведены в табл.13. Подачи при чистовом точении выбирают в зависимости от требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца (табл. 14).

Таблица 11

Подачи при черновом наружном точении резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

| Диаметр детали, мм | Размер державки резца, мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| До 20 | От 16x25 до 25x25 | 0,3-0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 20 до 40 | От 16x25 до 25x25 | 0,4-0,5 | 0,3-0,4 |  |  |  | 0,4-0,5 |  |  |  |  |
| » 40 » 60 | От 16x25 до 25x40 | 0,5-0,9 | 0,4-0,8 | 0,3 - 0,7 |  |  | 0,6-0,9 | 0,5-0,8 | 0,4- 0,7 |  |  |

Продолжение таблицы 11

| Диаметр детали, мм | Размер державки резца, мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 |  | До 3 | Св. 3 до 5 | Св. 5 до 8 | Св. 8 до 12 | Св. 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| »60 »100 | От 16x25 до 25x40 | 0,6- 1,2 | 0,5-1,1 | 0,5-0,9 | 0,4-0,8 | - | 0,8- 1,4 | 0,7-1,2 | 0,6- 1,0 | 0,5- 0,9 | - |
| »100 » 400 | От 16x25 до 25x40 | 0,8- 1,3 | 0,7-1,2 | 0,6-1,0 | 0,5-0,9 |  | 1,0- 1.5 | 0,8-1.9 | 0,8- 1,1 | 0,6-0,9 |  |
| »400 » 500 | От 20x30 до 40x60 | 1,1-1,4 | 1,0-1,3 | 0,7- 1,2 | 0,6- 1,2 | 0,4-1,1 | 1,3-1,6 | 1,2-1,5 | 1,0-1,2 | 0,7-0,9 |  |

| Продолжение таблицы 11 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| »500 » 600 | От 20x30 до 40x60 | 1,2- 1,5 | 1,0-1,4 | 0,8-1,3 | 0,6-1,3 | 0,1-1,2 | 1,5-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,9-1,2 | 0,8-1,0 |
| »600 » 1000 | От 25x40 до 40x60 | 1,2-1,8 | 1,1-1,5 | 0,9-1,4 | 0,8-1,4 | 0,7-1,3 | 1,5-2,0 | 1,3-1,8 | 1,0-1,4 | 1,0-1,3 | 0,9-1,2 |
| »1000» 2500 | От 30x45 до 40x60 | 1,3-2,0 | 1,3-1,8 | 1,2-1,6 | 1,1-1,5 | 1,0-1,5 | 1,6-2,4 | 1,6-2,0 | 1,4-1,8 | 1,3-1,7 | 1,2-1,7 |
| Примечания: 1. Нижние значения подач соответствуют меньшим размерам державки резца и более прочным обрабатываемым материалам, верхние значения подач - большим размерам державки резца и менее прочным обрабатываемым материалам. 2. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1 мм/об не применять. 3. При обработке прерывистых поверхностей и при работах с ударами табличные значения подач следует уменьшать на коэффициент 0,75-0,85. 4. При обработке закаленных сталей табличные значения подачи уменьшать, умножая на коэффициент 0,8 для стали с HRC 4456 и на 0,5 для стали с HRC 5762. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Подача при черновом растачивании на токарных, токарно-револьверных и карусельных станках резцами с пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали

| Резец или оправка |  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Токарные и токарно-револьверные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,12-0,16 | - | - | - | - | - |
| 12 | 60 | 0,1 | 0,08 |  |  |  |  | 0,12-0,20 | 0,12-0,18 |  |  |  |  |
| 16 | 80 | 0,1-0,2 | 0,15 | 0,1 |  |  |  | 0,20-0,30 | 0,15-0,25 | 0,1-0,18 |  |  |  |
| 20 | 100 | 0,5-0,3 | 0,15-0,25 | 0,12 |  |  |  | 0,3-0,4 | 0,25-0,35 | 0,12-0,25 |  |  |  |

Продолжение таблицы 12

| Резец или оправка |  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| 25 30 | 125 | 0,25-0,5 | 0,15-0,4 | 0,12-0,2 | - | - | - | 0,4-0,6 |  | 0,3-0,5 | 0,25-0,35 | - | - | - |
|  | 150 | 0,4-0,7 | 0,2-0,5 | 0,12-0,3 | - | - | - | 0,5-0,8 |  | 0,4-0,6 | 0,25-0,45 | - | - | - |
| 40 | 200 | - | 0,25-0,6 | 0,15-0,4 |  |  |  | - |  | 0,6-0,8 | 0,3-0,8 |  |  |  |
| 40x40 | 150 |  | 0,6-1,0 | 0,5-0,7 |  |  |  |  |  | 0,7-1,2 | 0,5-0,9 | 0,4-0,5 |  |  |
|  | 300 |  | 0,4-0,7 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  | 0,6-0,9 | 0,4-0,7 | 0,3-0,4 |  |  |

Продолжение таблицы 12

| Резец или оправка |  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |

| 60x60 | 150 | - | 0,9-1,2 | 0,8-1,0 | 0,6-0,8 | - | - | - | 1,0-1,5 | 0,8-1,2 | 0,6-0,9 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | - | 0,7-1,0 | 0,5-0,8 | 0,4-0,7 | - | - | - | 0,9-1,2 | 0,7-0,9 | 0,5-0,7 | - | - |
| 75х75 | 300 |  | 0,9-1,3 | 0,8-1,1 | 0,7-0,9 |  |  |  | 1,1-1,6 | 0,9-13 | 0,7-1,0 |  |  |
|  | 500 |  | 0,7-1,0 | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 |  |  |  | - | 0,7-1,1 | 0,6-0,8 |  |  |
|  | 800 |  |  | 0,4-0,7 |  |  |  |  |  | 0,6-0,8 | - |  |  |

Продолжение таблицы 12

| Резец или оправка |  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр круглого сечения резца или размеры прямоугольного сечения оправки, мм | Вылет резца или оправки, мм | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |  |
|  |  | Подача s, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Карусельные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 200 | - | 1,3-1,7 | 1,2-1,5 | 1,1-1,3 | 0,9-1,2 | 0,8-1,0 | - | 1,5-2,0 | 1,4-2,0 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,9-1,2 |
|  | 300 |  | 1,2-1,4 | 1,0-1,3 | 0,9-1,1 | 0,8-1,0 | 0,6-0,8 |  | 1,4-1,8 | 1,2-1,7 | 1,0-1,3 | 0,8-1,1 | 0,7-0,9 |
|  | 500 |  | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 | 0,7-0,9 | 0,6-0,7 | 0,5-0,6 |  | 1,2-1,6 | 1,1-1,5 | 0,8-1,1 | 0,7-0,9 | 0,6-0,7 |
|  | 700 |  | 0,8-1,0 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 |  |  |  | 1,0-1,4 | 0,9-1,2 | 0,7-0,9 | - | - |
| Примечания: 1. Верхние пределы подач рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных материалов, нижние - для большей глубины и более прочных материалов 2. См. примечания 2-4 к табл. 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При прорезании пазов и отрезании величина поперечной подачи зависит от свойств обрабатываемого материала, размеров паза и диаметра обработки (табл. 15).

Рекомендуемые подачи при фасонном точении приведены в табл. 16.

Таблица 13

Подачи, мм/об, допустимые прочностью пластины из твердого сплава, при точении конструкционной стали резцами с главным углом в плане   45

| Толщина пластины, мм | Глубина резания t, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 13 | 22 |
| 4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| 6 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| 8 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 2,5 |
| 10 | 6,1 | 5,1 | 4,2 | 3,6 |
| Примечания: 1. В зависимости от механических свойств стали на табличные значения подачи вводить поправочный коэффициент 1,2 при B =480640 МПа; 1,0 при B=650870 МПа и при B=8701170 МПа. 2. При обработке чугуна табличное значение подачи умножать на коэффициент 1,6. 3. Табличное значение подачи умножать на поправочный коэффициент 1,4 при =30; 1,0 при =45; 0,6 при =60 и 0,4 при =90. 4. При обработке с ударами подачу уменьшать на 20%. |  |  |  |  |

Таблица 14

##### Подачи, мм/об, при чистовом точении

| Параметр шероховатости поверхности, мкм |  | Радиус при вершине резца r, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rа | Rz | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| 0,63 | - | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 |
| 1,25 | - | 0,10 | 0,13 | 0,165 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
| 2,50 | - | 0,144 | 0,20 | 0,246 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
| - | 20 40 80 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 0,60 |
|  |  | 0,35 | 0,51 | 0,63 | 0,72 | 0,80 | 0,87 |
|  |  | 0,47 | 0,66 | 0,81 | 0,94 | 1,04 | 1,14 |
| Примечание. Подачи даны для обработки сталей B=700900 МПа и чугунов; для сталей с B=500700 МПа значения подач умножать на коэффициент Ks=0,45; для сталей с B =9001000 МПа значения подач умножать на коэффициент Ks=l,25. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

###### Подачи, мм/об, при прорезании пазов и отрезании

| Диаметр обработки, мм | Ширина резца, мм | Обрабатываемый материал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стать конструкционная углеродистая и легированная, стальное литье | Чугун, медные и алюминиевые сплавы |
| Токарно-револьверные станки |  |  |  |
| До 20 Св. 20 до 40 »40 »60 »60 »100 »100 »150 »150 | 3 3-4 4-5 5-8 6-10 10-15 | 0,06-0,08 0,1-0,12 0,13-0,16 0,16-0,23 0,18-0,26 0,28-0,36 | 0,11-0,14 0,16-0,19 0,20-0,24 0,24-0,32 0,3-0,4 0,4-0,55 |
| Карусельные станки |  |  |  |
| До 2500 Св. 2500 | 10-15 16-20 | 0,35-0,45 0,45-0,60 | 0,55-0,60 0,60-0,70 |
| Примечания: 1. При отрезании сплошного материала диаметром более 60 мм при приближении резца к оси детали до 0,5 радиуса табличные значения подачи следует уменьшить на 40-50%. 2. Для закаленной конструкционной стали табличные значения подачи уменьшать на 30% при HRC < 50 и на 50% при HRC > 50. 3. При работе резцами, установленными в револьверной головке, табличные значения умножать на коэффициент 0,8. |  |  |  |

Таблица 16

Подачи, мм/об, при фасонном точении

| Ширина резца, мм | Диаметр обработки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 40 | 60 и более |
| 8 10 15 20 30 40 50 и более | 0,03-0,09 0,03-0,07 0,02-0,05 - - - - | 0,04-0,09 0,04-0,085 0,035-0,075 0,03-0,06 - - - | 0,04-0,09 0,04-0,085 0,04-0,08 0,035-0,07 0,03-0,06 - - | 0,04-0,09 0,04-0,085 0,04-0,08 0,04-0,08 0,035-0,07 0,03-0,06 0,025-0,055 |
| Примечание. Меньшие подачи брать для более сложных и глубоких профилей и твердых металлов, большие - для простых профилей и мягких металлов. |  |  |  |  |

Скорость резания V, м/мин: при наружном продольном и поперечном точении и растачивании рассчитывают по эмпирической формуле

V=CvKv/Tmtxsy,                                                  (2.4)

Коэффициент Kv является произведением коэффициентов, учитывающих влияние материала заготовки KMv (см. табл.1 - 4), состояния поверхности Knv (см. табл. 5), материала инструмента Kиv (см. табл. 6). При многоинструментной обработке и многостаночном обслуживании период стойкости увеличивают, вводя соответственно коэффициенты (см. табл.7) и (см. табл.8), углов в плане резцов K и радиуса при вершине резца Кr (табл.18). Отделочная токарная обработка имеет ряд особенностей, отличающих её от чернового и межоперационного точения, поэтому рекомендуемые режимы резания при тонком (алмазном) точении на быстроходных токарных станках повышенной точности и расточных станках приведены отдельно в табл. 19. Режимы резания при точении закаленной стали резцами из твердого сплава приведены в табл. 20. Режимы резания при точении и растачивании чугунов, закаленных сталей и твердых сплавов резцами, оснащенными поликристаллами композитов 01 (эльбор-Р), 05, 10 (гексанит-Р) и 10Д (двухслойные пластины с рабочим слоем из гексанита-Р) приведены в табл. 21.

Таблица 17

Значения коэффициентов Сv и показателей степени в формулах скорости резания при обработке резцами

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | x | y | m |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, B=750 МПа |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Т15К6* | s до 0,3 s св. 0,3 до 0,7 s>0,7 | 420 350 340 | 0,15 | 0.20 0,35 0,45 | 0,20 |
| То же, резцами с дополнительным лезвием | Т15К6* | st s>t | 292 | 0,30 0,15 | 0,15 0,30 | 0,18 |
| Отрезание | Т5К10* Р18** | - | 47 23,7 | - | 0,80 0,66 | 0,20 0,25 |
| Фасонное точение | PI8** | - | 22,7 |  | 0,50 | 0,30 |

Продолжение таблицы 17

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | x | y | m |
| Нарезание крепежной резьбы | Т15К6* | - | 244 | 0,23 | 0,30 | 0,20 |
|  | Р6М5 | Черновые ходы: Р2 мм Р>2 мм | 14,8 30 | 0,70 0,60 | 0,30 0,25 | 0,11 0,08 |
|  |  | Чистовые ходы | 41,8 | 0,45 | 0,30 | 0,13 |
| Вихревое нарезание резьбы | Т15К6* | - | 2330 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК6* | s0,40 s>0,40 | 292 243 | 0,15 | 0,20 0,40 | 0,20 |

Продолжение таблицы 17

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | x | y | m |
| Наружное продольное точение резцами с дополнительным лезвием | ВК6** | st s<t | 324 324 | 0,40 0,20 | 0,20 0,40 | 0,28 0,28 |
| Отрезание | ВК6** | - | 68,5 | - | 0,40 | 0,20 |
| Нарезание крепежной резьбы |  |  | 83 | 0,45 | - | 0,33 |
| Обработка ковкого чугуна, НВ 150 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК8** | s0,40 s>0,40 | 317 215 | 0,15 0,15 | 0,20 0,45 | 0,20 0,20 |
| Отрезание | ВК6* | - | 86 | - | 0,4 | 0,20 |

Продолжение таблицы 17

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сv | x | y | m |
| Обработка медных гетерогенных сплавов средней твердости, НВ 100-140 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходн. резцами | Р18* | s0,20 s>0,20 | 270 182 | 0,12 | 0,25 0,30 | 0,23 |
| Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, B=100-200 МПа, НВ65; дюралюминия, B=300-400 МПа, НВ100 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходн. резцами | Р18* | s0,20 s>0,20 | 485 328 | 0,12 | 0,25 0,50 | 0,28 |
| * Без охлаждения.** С охлаждением. Примечания: 1. При внутренней обработке (растачивании, прорезании канавок в отверстиях, внутреннем фасонном точении) принимать скорость резания, равную скорости резания для наружной обработки с введением поправочного коэффициента 0,9. 2. При обработке без охлаждения конструкционных и жаропрочных сталей и стальных отливок резцами из быстрорежущей стали вводить поправочный коэффициент на скорость резания 0,8. 3. При отрезании и прорезании с охлаждением резцами из твердого сплава Т15К6 конструкционных сталей и стальных отливок вводить на скорость резания поправочный коэффициент 1,4. 4. При фасонном точении глубокого и сложного профиля на скорость резания вводить поправочный коэффициент 0,85. 5. При обработке резцами из быстрорежущей стали термообработанных сталей скорость резания для соответствующей стали уменьшать, вводя поправочный коэффициент 0,95 - при нормализации, 0,9 - при отжиге, 0,8 - при улучшении. 6. Подача s в мм/об. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние параметров резца на скорость резания

| Главный угол в плане 0 | Коэффициент Кv | Вспомогательный угол в плане 10 | Коэффициент К1v | Радиус при вершине резца r*, мм | Коэффициент Krv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 10 | 1,0 | 1 | 0,94 |
| 30 | 1,2 | 15 | 0,97 | 2 | 1,0 |
| 45 | 1,0 | 20 | 0,94 | 3 | 1,03 |
| 60 | 0,9 | 30 | 0,91 | - | - |
| 75 | 0,8 | 45 | 0.87 | 5 | 1,13 |
| 90 | 0,7 | - | - | - | - |
| * Учитывают только для резцов из быстрорежущей стали. |  |  |  |  |  |

Таблица 20

Режимы резания при точении закаленной стали резцами с пластинами из твердого сплава

| Подача s, мм/об | Ширина прорезания, мм | Твердость обрабатываемого материала, HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
|  |  | Скорость резания v, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | - | 157 | 135 | 116 | 107 | 83 | 76 | 66 | 48 | 32 | 26 |
| 0,3 |  | 140 | 118 | 100 | 92 | 70 | 66 | 54 | 39 | 25 | 20 |
| 0,4 |  | 125 | 104 | 88 | 78 | 60 | 66 | 45 | 33 | - | - |
| 0,5 |  | 116 | 95 | 79 | 71 | 53 | - | - | - |  |  |
| 0,6 |  | 108 | 88 | 73 | 64 | 48 |  |  |  |  |  |
| Прорезание паза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 | 3 | 131 | 110 | 95 | 83 | 70 | 61 | 54 | 46 | 38 | 29 |

Продолжение таблицы 20

| Подача s, мм/об | Ширина прорезания, мм | Твердость обрабатываемого материала, HRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 |  | 39 | 43 |  | 46 |  | 49 | 51 |  | 53 |  | 56 |  | 59 |  | 62 |
|  |  | Скорость резания v, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.08 | 4 | 89 |  | 75 | 65 |  | 56 |  | 47 | 41 |  | 37 |  | 31 |  | 25 |  | 19 |
| 0.12 | 6 | 65 |  | 55 | 47 |  | 41 |  | 35 | 30 |  | 27 |  | 23 |  | 18 |  | 14 |
| 0.16 | 8 | 51 |  | 43 | 37 |  | 32 |  | 27 | 23 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 0.20 | 12 | 43 |  | 36 | 31 |  | 27 |  | 23 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В зависимости от глубины резания на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,15 при t=0,40,9 мм; 1,0 при t=12 мм и 0,91 при t=23 мм. 2. В зависимости от параметра шероховатости на табличное значение скорости резания вводить поправочный коэффициент: 1,0 для Rz=10 мкм; 0,9 для Ra=2,5мкм и 0,7 для Rа=1,25 мкм. 3. В зависимости от марки твердого сплава на скорость резания вводить поправочный коэффициент Kиv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердость Обрабатываемого материала |  |  | HRC 35-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HRC 50-62 |  |  |  |  |  |
| Марка твердого сплава |  |  | Т30К4 |  |  | Т15К6 |  | В К6 |  |  | ВК8 |  | ВК4 |  | ВК6 |  | ВК8 |  |
| Коэффициент Kиv |  |  | 1,25 |  |  | 1,0 |  | 0,85 |  |  | 0,83 |  | 1,0 |  | 0,92 |  | 0,74 |  |
| 4. В зависимости от главного угла в плане резца вводить поправочные коэффициенты: 1,2 при = 30 ; 1,0 при = 45 ;0,9 при =60°; 0,8 при =75; 0,7 при =90°. 5. При работе без охлаждения вводить на скорость резания поправочный коэффициент 0,9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Режимы резания при тонком точении и растачивании

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части режущего инструмента | Параметр шероховатости поверхности Rа , мкм | Подача, мм/об | Скорость резания, мм/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь: в<650 МПа в=650800 МПа в>800 МПа | Т30К4 | 1,25-0,63 | 0,06-0,12 | 250-300 150-200 120-170 |
| Чугун: НВ 149-163 HВ 156-229 НВ 170-241 | ВК3 | 2,5-1,25 |  | 150-200 120-150 100-120 |
| Алюминиевые сплавы и баббит |  | 1,25-0,32 | 0,04-0,1 | 300-600 |
| Бронза и латунь |  |  | 0,04-0,08 | 180-500 |
| Примечания: 1. Глубина резания 0,1 - 0,15 мм. 2. Предварительный проход с глубиной резания 0,4 мм улучшает геометрическую форму обработанной поверхности. 3. Меньшие значения параметра шероховатости соответствует меньшим подачам. |  |  |  |  |

Таблица 21

Режимы резания при точении и растачивании резцами, оснащенными композитом

| Обрабатываемый материал | Характер обработки | Марка композита | Глубина резания t, мм | Подача s, мм/об | Скорость резания v, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закаленные стали, HRC 40-58 | Без удара | 01; 05 | 0,05-3,00 | 0,03-0,2 | 50-160 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05-1,0 | 0,03-0,1 | 40-120 |
| Закаленные стали, HRC 58-68 | Без удара | 01 | 0,05-0,8 | 0,03-0,1 | 50-120 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05-0,2 | 0,03-0,07 | 10-100 |
| Серые и высокопрочные чугуны, HB 150-300 | Без удара | 05; 01 | 0,05-3,0 | 0.05-0,3 | 300-1000 |
|  | С ударом | 10; 10Д; 05; 01 | 0,05-3,0 | 0,05-0,15 | 300-700 |
| Отбеленные закаленные чугуны, HB 400-600 | Без удара | 05; 01 | 0,05-2,00 | 0,03-0,15 | 80-200 |
|  | С ударом | 10; 10Д | 0,05-1,0 | 0,03-0,10 | 50-100 |
| Твердые сплавы ВК15, ВК25 и т. п., HRА 80-86 | Без удара, допускается биение | 10; 10Д; 01 | 0,05-1,0 | 0,03-0,1 | 5-20 |

Таблица 22

Значения коэффициента СР и показателей степени в формулах силы резания при точении

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тангенциальной Pz |  |  |  | радиальной Py |  |  |  | осевой Рx |  |  |  |
|  |  |  | Сp | x | y | n | Сp | x | y | n | Сp | х | y | n |
| Конструкционная сталь и стальные отливки, B=750 МПа | Твёрдый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 300 | 1,0 | 0,75 | -0,15 | 243 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 339 | 1,0 | 0,5 | -0,04 |
|  |  | Наружное продольное точение резцами с доп. лезвием | 384 | 0,90 | 0,90 |  | 355 | 0,6 | 0,8 |  | 241 | 1,05 | 0,2 |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 408 | 0,72 | 0,8 | 0 | 173 | 0,73 | 0,67 | 0 | - | - | - - | - - |
|  |  | Нарезание резьбы | 148 | - | 1,7 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное точение, подрезание и растачивание | 200 | 1,0 | 0,75 | 0 | 125 | 0,9 | 0,75 | 0 | 67 | 1,2 | 0,65 | 0 |
|  |  | Отрезание и прорезание | 247 |  | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Фасонное точение | 212 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 22

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тангенциальной Pz |  |  |  | радиальной Py |  |  |  |  | осевой Рx |  |  |  |
|  |  |  | Сp | x | y | n | Сp | x |  | y | n | Сp | х | y | n |
| Сталь жаропрочная, 12Х18Н9Т НВ 141 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 204 | 1,0 | 0,75 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Серый чугун, НВ 190 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 92 | 1,0 | 0,75 | 0 | 54 | 0,9 |  | 0,75 | 0 | 46 | 1,0 | 0,4 | 0 |
|  |  | Наружное продольное точение резцами с доп. лезвием | 123 |  | 0,85 |  | 61 | 0,6 | 0,5 |  | 0 | 24 | 1,05 | 0,2 | 0 |
|  |  | Нарезание резьбы | 103 | - | 1,8 | 0,82 | - | - |  |  | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 22

| Обрабатываемый материал | Материал рабочей части резца | Вид обработки | Коэффициент и показатели степени в формулах для составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тангенциальной Pz |  |  |  | радиальной Py |  |  |  | осевой Рx |  |  |  |
|  |  |  | Сp | x | y | n | Сp | x | y | n | Сp | х | y | n |
| Серый чугун, НВ 190 | Быстрорежущая сталь | Отрезание и прорезание | 158 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Твердый сплав | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 81 |  |  |  | 43 | 0,9 | 0,75 | 0 | 38 | 1,0 | 0,4 | 0 |
|  |  |  | 100 | 1,0 | 0,75 |  | 88 |  |  |  | 40 | 1,2 | 0,65 |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 139 |  | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медные гетерогенные сплавы, НВ 120 | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное и поперечное точение и растачивание | 55 | 1,0 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 75 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий и силумин | Быстрорежущая сталь | Наружное продольное и поперечное точение, растачивание, подрезание | 40 | 1,0 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отрезание и прорезание | 50 | 1,0 | 1,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сила резания. Силу резания Н, принято раскладывать на составляющие силы, направленные по осям координат станка (тангенциальную Pz, радиальную Ру и осевую Рх). При наружном продольном и поперечном точении, растачивании, отрезании, прорезании пазов и фасонном точении эти составляющие рассчитывают по формуле

Pz,y,x=10CptxsyVnKp.                     (2.5)

При отрезании, прорезании и фасонном точении t - длина лезвия резца.

Постоянная Ср и показатели степени х, у, n для конкретных (расчетных) условий обработки для каждой из составляющих силы резания приведены в табл. 22.

Поправочный коэффициент Кр представляет собой произведение ряда коэффициентов (Кр = КМРКрКрКrр), учитывающих фактические условия резания. Численные значения этих коэффициентов приведены в табл.9, 10 и 23

Таблица 23

Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке стали и чугуна

| Параметры |  | Материал режущей части инструмента | Поправочные коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Величина |  | Обозначение | Величина коэффициента для составляющих |  |  |
|  |  |  |  | тангенциальной Pz | радиальной Ру | осевой Рх |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Главный угол в плане  | 30 45 60 90 | Твердый сплав | Кр | 1,08 1,0 0,94 0,89 | 1,30 1,0 0,77 0,50 | 0,78 1,0 1,11 1,17 |
|  | 30 45 60 90 | Быстрорежущая сталь |  | 1,08 1,0 0,98 1,08 | 1,63 1,0 0,71 0,44 | 0,70 1,00 1,27 1,82 |

Продолжение таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передний угол  | -15 0 10 | Твердый сплав | Кр | 1,25 1,1 1,0 | 2,0 1,4 1,0 | 2,0 1,4 1,0 |
|  | 12-15 20-25 | Быстрорежущая сталь |  | 1,15 1,0 | 1,6 1,0 | 1,7 1,0 |
| Угол наклона главного лезвия  | -5 0 0 15 | Твердый сплав | Кр | 1,0 | 0,75 1,0 1,25 1,7 | 1,07 1,0 0,85 0,65 |
| Радиус при вершине r, мм | 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 | Быстрорежущая сталь | Кrр | 0,87 0,93 1,0 1,04 1,10 | 0,66 0,82 1,0 1,14 1,33 | 1,0 |

Мощность резания, кВт, рассчитывают по формуле

N=PzV1020⋅60                                      (2.6)

При одновременной работе нескольких инструментов эффективную мощность определяют как суммарную мощность отдельных инструментов.

## Строгание, долбление

Глубина резания. При всех видах строгания и долбления глубину резания назначают так же, как и при точении.

Подача. При черновом строгании подачу s, мм/дв. ход, выбирают максимальной из допустимых значений по табл. 11, 13 в соответствии с глубиной резания, сечением державки, прочностью пластинки; при чистовом строгании - по табл. 14, при отрезании и прорезании пазов - по табл. 15.

Скорость резания. При строгании плоскостей проходными резцами, при прорезании пазов, отрезании скорость резания рассчитывают по соответствующим формулам для точения с введением дополнительного поправочного коэффициента Kyv, учитывающего ударную нагрузку.

Значения коэффициента Kyv в зависимости от типа станка приведены ниже:

Таблица 24

| Тип станка | Продольно-строгальный | Поперечно-строгальный | Долбежный |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyv | 1,0 | 0,8 | 0,6 |

Сила резания. Составляющие силы резания рассчитывают по формулам для точения.

Режимы резания для строгания плоскостей широкими резцами (рис.1)приведены в таблице 24.

Мощность резания рассчитывают по той же формуле, что и для точения при аналогичных режимах.

Сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание

Глубина резания. При сверлении глубина резания t=0,5D (рис.2,а), при рассверливании, зенкеровании и развертывании t=0,5(D-d) (рис.2,б).

Подача. При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем максимально допустимую подачу (табл.25).

При рассверливании отверстий подача, рекомендуемая для сверления, может быть увеличена до 2 раз. При наличии ограничивающих факторов подачи при сверлении и рассверливании равны. Их определяют умножением табличного значения подачи на соответствующий поправочный коэффициент, приведенный в примечании к таблице.

Подачи при зенкеровании приведены в табл. 26, а при развертывании - в табл. 27.

Скорость резания, м/мин, при сверлении

V=СvDqTmsyKЭ,                                        (2.7)

а при рассверливании, зенкеровании, развертывании

V=СvDqTmtxsyKV.                                   (2.8)

Значения коэффициентов СV и показателей степени приведены для сверления в табл. 28, для рассверливания, зенкерования и развертывания — в табл. 29, а значения периода стойкости Т - в табл. 30.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания, КV = КMVКИVКlV,

где KMV - коэффициент на обрабатываемый материал (см. табл. 1-4);

КИV - коэффициент на инструментальный материал (см. табл. 6);

КlV - коэффициент, учитывающий глубину сверления (табл. 31).
При рассверливании и зенкеровании литых или штампованных отверстий вводится дополнительно поправочный коэффициент
KV (см. табл.5).

Таблица 25

Подачи, мм/об, при сверлении стали, чугуна, медных и алюминиевых сплавов сверлами из быстрорежущей стали

| Диаметр сверла D, мм | Сталь |  |  |  | Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НВ<160 | НВ 160-240 | НВ 240-300 | НВ>300 | НВ170 | НВ>170 |
| 2-4 | 0,09-0,13 | 0,08-0,10 | 0,06-0,07 | 0,04-0,06 | 0,12-0,18 | 0,09-0,12 |
| 4-6 | 0,13-0,19 | 0,10-0,15 | 0,07-0,11 | 0,06-0,09 | 0,18-0,27 | 0,12-0,18 |
| 6-8 | 0,19-0,26 | 0,15-0,20 | 0,11-0,14 | 0,09-0,12 | 0,27-0,36 | 0,18-0,24 |
| 8-10 | 0,26-0,32 | 0,20-0,25 | 0,14-0,17 | 0,12-0,15 | 0,36-0,45 | 0,24-0,31 |
| 10-12 | 0.32-0,36 | 0,25-0,28 | 0,17-0,20 | 0,15-0,17 | 0,45-0,55 | 0,31-0,35 |
| 12-16 | 0,36-0,43 | 0,28-0,33 | 0,20-0,23 | 0,17-0,20 | 0,55-0,66 | 0,35-0,41 |
| 16-20 | 0,43-0,49 | 0,33-0,38 | 0,23-0,27 | 0,20-0,23 | 0,66-0,76 | 0,41-0,.47 |

Продолжение таблицы 25

| Диаметр сверла D, мм | Сталь | Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы |
| --- | --- | --- |

| 20-25 | 0,49-0,58 | 0,38-0,43 | 0,27-0,32 | 0,23-0,26 | 0,76-0,89 | 0,47-0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-30 | 0,58-0,62 | 0,43-0,48 | 0,32-0,35 | 0,26-0,29 | 0,89-0,96 | 0,54-0,60 |
| 30-40 | 0,62-0.78 | 0,48-0,58 | 0,35-0,42 | 0,29-0,35 | 0,96-1,19 | 0,60-0,71 |
| 40-50 | 0,78-0,89 | 0,58-0,66 | 0,42-0,48 | 0,35-0,40 | 1,19-1,36 | 0,71-0,81 |
| Примечание. Приведенные подачи применяют при сверлении отверстий глубиной l3D с точностью не выше 12-го квалитета в условиях жесткой технологической системы. В противном случае вводят поправочные коэффициенты: - на глубину отверстия – Kls=0.9 при l5D; Kls =0.8 при l7D; Kls =0.75 при l10D: - на достижение более высокого качества отверстия в связи с последующей операцией развертывания или нарезания резьбы – KOS=0.5; - на недостаточную жесткость системы СПИД: при средней жесткости КЖS=0.75; при малой жесткости КЖS =0.5; - на инструментальный материал – КИS =0.6 для сверла с режущей частью из твердого сплава.. |

Таблица 26

Подачи, мм/об, при обработке отверстий зенкерами из быстрорежущей стали и твердого сплава

| Обрабатываемый материал | Диаметр зенкера D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 15 | Св. 15 до 20 | Св. 20 до 25 | Св. 25 до 30 | Св. 30 до 35 | Св. 35 до 40 | Св. 40 до 50 | Св. 50 до 60 | Св. 60 до 80 |
| Сталь | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,7-0,9 | 0,8-1,0 | 0,9-1,1 | 0,9-1,2 | 1,0-1,3 | 1,1-1,3 | 1,2-1,5 |
| Чугун, HB200 и медные сплавы | 0,7-0,9 | 0,9-1,1 | 1,0-1,2 | 1,1-1,3 | 1,2-1,5 | 1,4-1,7 | 1,6-2,0 | 1,8-2,2 | 2,0-2,4 |
| Чугун, HB>200 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,9-1,1 | 1,0-1,2 | 1,2-1,4 | 1,3-1,5 | 1,4-1,5 |
| Примечания: 1. Приведенные значения подачи применять для обработки отверстий с допуском не выше 12-го квалитета. Для достижения более высокой точности (9 - 11-й квалитеты), а также при подготовке отверстий под последующую обработку их одной разверткой или под нарезание резьбы метчиком вводить поправочный коэффициент KOS=0.7. 2. При зенкеровании глухих отверстий подача не должна превышать 0.3-0.6 мм/об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27

Подачи, мм/об, при предварительном (черновом) развертывании отверстий развертками из быстрорежущей стали

| Обрабатываемый материал | Диаметр развертки D, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | Св. 10 до 15 | Св. 15 до 20 | Св.20 до 25 | Св. 25 до 30 | Св. 30 до 35 | Св. 35 до 40 | Св. 40 до 50 | Св. 50 до 60 | Св. 60 до 80 |
| Сталь | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| Чугун, HB200 и медные сплавы | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |
| Чугун, HB>200 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| Примечания: 1. Подачу следует уменьшать: а) при чистовом растачивании в один проход с точностью по 9 - 11-му квалитетам и параметром шероховатости поверхности Ra=3.26.3 мкм или при развертывании под полирование и хонингование, умножая на коэффициент KOS=0.8; б) при чистовом развертывании после чернового с точностью по 7-му квалитету и параметром шероховатости поверхности Ra=0.40.8 мкм, умножая на коэффициент КИS=0.7. 2. При развертывании глухих отверстий подача не должна превышать 0.2-0.5 мм/об. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28

Значения коэффициента CV и показателей степени в формуле скорости резания при сверлении

| Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Подача s, мм/об | Коэффициент и показатели степени |  |  |  | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СV | q | y | m |  |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 МПа | Р6М5 | 0.2 >0.2 | 7.0 9.8 | 0.40 | 0.70 0.50 | 0.20 | Есть |
| Сталь жаропрочная 12Х18Н9Т, НВ 141 |  | - | 3.5 | 0.50 | 0.45 | 0.12 |  |
| Чугун серый, НВ 190 |  | 0.3 >0.3 | 14.7 17.1 | 0.25 | 0.55 0.40 | 0.125 | Нет |
|  | ВК8 | - | 34.2 | 0.45 | 0.30 | 0.20 |  |
| Чугун ковкий, НВ 150 | Р6М5 | 0,3 >0.3 | 21.8 25.3 | 0.25 | 0.55 0.40 | 0.125 | Есть |

Продолжение таблицы 28

| Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Подача s, мм/об | Коэффициент и показатели степени |  |  |  | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СV | q | y | m |  |
| Медные гетерогенные сплавы средней твердости (НВ 100-140) | ВК8 | - | 40.4 | 0.45 | 0.3 | 0.20 | Нет |
|  | Р6М5 | 0,3 >0.3 | 28.1 32.6 | 0.25 | 0,55 0.40 | 0,125 | Есть |
| Силумин и литейные алюминиевые сплавы, B =100200МПа, НВ65; дюралюминий, НВ<100 |  | 0,3 >0.3 | 36.3 40.7 | 0.25 | 0.55 0.40 | 0.125 |  |
| Примечание. Для сверл из быстрорежущей стали рассчитанные по приведенным данным скорости резания действительны при двойной заточке и подточенной перемычке. При одинарной заточке сверл из быстрорежущей стали рассчитанную скорость резания следует уменьшать, умножая ее на коэффициент KЗV=0.75. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 29

Значения коэффициента CV и показателей степени в формуле скорости резания при рассверливании, зенкеровании и развертывании

| Обрабатываемый материал | Вид обработки | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СV | q | x | y | m |  |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 МПа | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 16.2 10.8 | 0.4 0.6 | 0.2 | 0.5 0.3 | 0.2 0.25 | Есть |
|  | Зенкерование | Р6М5 Т15К6 | 16.3 18.0 | 0.3 0.6 |  | 0.5 0.3 | 0.3 0.25 |  |
|  | Развертывание | Р6М5 Т15K6 | 10.5 100.6 | 0,3 0.3 | 0.2 0 | 0.65 0.65 | 0.4 |  |
| Конструкционная закаленная сталь, B=1600800 МПа, HRC 49-54 | Зенкерование | Т15К6 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.45 |  |
|  | Развертывание |  | 14.0 | 0.4 | 0.75 | 1.05 | 0.85 |  |

Продолжение таблицы 29

| Обрабатываемый материал | Вид обработки | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СV | q | x | y | m |  |
| Серый чугун, НВ 190 | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 23.4 56.9 | 0.25 0.5 | 0.1 0.15 | 0.4 0.45 | 0.125 0.4 | Нет |
|  | Зенкерование | Р6М5 ВК8 | 18.8 105.0 | 0.2 0.4 | 0,1 0.15 | 0,4 0.45 | 0.125 0.4 |  |
|  | Развертывание | Р6М5 ВК8 | 15.6 109.0 | 0.2 0.2 | 0.1 0 | 0.5 0.5 | 0.3 0.45 |  |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Рассверливание | Р6М5 ВК8 | 34.7 77.4 | 0.25 0.5 | 0.1 0.15 | 0.4 0.45 | 0.125 0.4 | Есть |
|  | Зенкерование | Р6М5 ВК8 | 27.9 143.0 | 0.2 0.4 | 0.1 0.15 | 0.4 0.45 | 0.125 0.4 | Есть |
|  | Развертывание | Р6М5 ВК8 | 23.2 148.0 | 0.2 0.2 | 0.1 0 | 0.5 0.5 | 0.3 0.45 | Есть Нет |

Таблица 30

Средние значения периода стойкости сверл, зенкеров и разверток

| Инструмент (операция) | Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Стойкость Т, мин. при диаметре инструмента, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31 -40 | 41-50 | 51 -60 | 61 -80 |
| Сверло (сверление и рассверливание) | Конструкционная углеродистая и легированная сталь | Быстрорежущая сталь | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | - |
|  |  | Твердый сплав | 8 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | - | - |
|  | Коррозионно-стойкая сталь | Быстрорежущая сталь | 6 | 8 | 15 | 25 | - | - | - | - |
|  | Серый и ковкий чугун, медные и алюминиевые сплавы | Быстрорежущая сталь | 20 | 35 | 60 | 75 | 105 | 140 | 170 | - |
|  |  | Твердый сплав | 15 | 25 | 45 | 50 | 70 | 90 | - |  |

Продолжение таблицы 30

| Инструмент (операция) | Обрабатываемый материал | Материал режущей части инструмента | Стойкость Т, мин. при диаметре инструмента, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31 -40 | 41-50 | 51 -60 | 61 -80 |
| Зенкеры (зенкерование) | Конструкц. углерод. и легир.сталь, серый и ковкий чугун | Быстрореж.сталь и твердый сплав | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Развертки (развертывание) | Конструкц. углерод. и легир. сталь | Быстрореж.сталь | - | 25 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Твердый сплав | - | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 |
|  | Серый и ковкий чугун | Быстрореж.сталь | - | - | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
|  |  | Твердый сплав | - | - | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |

Таблица 31

Поправочный коэффициент КlV на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия

| Параметр | Сверление |  |  |  |  | Рассверливание, зенкерование, развертывание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина обрабатываемого отверстия | 3D | 4D | 5D | 6D | 8D | - |
| Коэффициент КlV | 1.0 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |

Таблица 32

Значения коэффициентов и показателей степени в формулах крутящего момента и осевой силы при сверлении, рассверливании и зенкеровании

| Обрабатываемый материал | Наименование операции | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени в формулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крутящего момента |  |  |  |  | осевой силы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cм | q | x |  | у | CP |  |  | q | x | у |
| Конструкционная углеродистая сталь, B=750 МПа | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0.0345 | 2.0 | - |  | 0.8 | 68 |  |  | 1.0 | - | 0.7 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0.09 | 1.0 | 0.9 |  | 0.8 | 67 |  |  | - | 1.2 | 0.65 |
| Жаропрочная сталь 12Х18Н9Т, НВ 141 | Сверление |  | 0.041 | 2.0 | - |  | 0.7 | 143 |  |  | 1.0 | - | 0.7 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0.106 | 1.0 | 0.9 |  | 0.8 |  |  | 140 | - | 1.2 | 0.65 |
| Серый чугун, НВ 190 | Сверление | Твердый сплав | 0.012 | 2.2 | - | 0.8 |  |  |  | 42 | 1.2 | - | 0.75 |
|  | Рассверл.и зенкер. |  | 0.196 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |  |  | 46 |  | - | 1.0 | 0.4 |
|  | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0.021 | 2.0 | - | 0.8 |  |  | 42.7 |  | 1.0 | - | 0.8 |
|  | Рассверл.и зенкер. |  | 0.085 | - | 0.75 | 0.8 |  |  | 23.5 |  | - | 1.2 | 0.4 |

Продолжение таблицы 32

| Обрабатываемый материал | Наименование операции | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени в формулах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крутящего момента |  |  |  | осевой силы |  |  |  |
|  |  |  | Cм | q | x | у | CP | q | x | у |
| Ковкий чугун, НВ 150 | Сверление | Бр. сталь | 0.021 | 2.0 | - | 0.8 | 43.3 | 1.0 | - | 0.8 |
|  |  | Твердый сплав | 0.01 | 2.2 | - | 0.8 | 32.8 | 1.2 | - | 0.75 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0.17 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 38 | - | 1.0 | 0.4 |
| Гетерогенные медные сплавы средней твердости, НВ 120 | Сверление | Быстрорежущая сталь | 0.012 | 2.0 | - | 0.8 | 31.5 | 1.0 | - | 0.8 |
|  | Рассверливание и зенкерование |  | 0.031 | 0.85 | - | 0.8 | 17.2 | - | 1.0 | 0.4 |
| Силумин и дюралюминий | Сверление |  | 0.005 | 2.0 | - | 0.8 | 9.8 | 1.0 | - | 0.7 |
| Примечание. Рассчитанные по формуле осевые силы при сверлении действительны для сверл с подточенной перемычкой; с неподточенной перемычкой осевая сила при сверлении возрастает в 1.33 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Крутящий момент, Н·м, и осевую силу, Н, рассчитывают
по формулам:

при сверлении

MКР=10CMDqsyKP; PO=10CPDqsyKP;                            (2.9)

при рассверливании и зенкеровании

MКР=10CMDqtxsyKP; PO=10CPDqtxsyKP.                       (2.10)

Значения коэффициентов CM и CP и показателей степени приведены в табл. 32.

Коэффициент, учитывающий фактические условия обработки, в данном случае зависит только от материала обрабатываемой заготовки и определяется выражением

KP=KMP.

Значения коэффициента KMP приведены для стали и чугуна в табл. 9, а для медных и алюминиевых сплавов - в табл. 10.

Для определения крутящего момента при развертывании каждый зуб инструмента можно рассматривать как расточный резец. Тогда при диаметре инструмента D крутящий момент, Н·м,

MКР=СрtхsZYDz2⋅100                                                      (2.11)

здесь SZ - подача, мм на один зуб инструмента, равная s/z, где s подача, мм/об, z - число зубьев развертки. Значения коэффициентов и показателей степени см. в табл. 22.

Мощность резания, кВт, определяют по формуле

Ne=MКРn9750,                                                                (2.12)

где частота вращения инструмента или заготовки, об/мин,

n=1000VπD                                                                   (2.13)

### Фрезерование

Конфигурация обрабатываемой поверхности и вид оборудования определяют тип применяемой фрезы (рис.3). Ее размеры определяются размерами обрабатываемой поверхности и глубиной срезаемого слоя. Диаметр фрезы для сокращения основного технологического времени и расхода инструментального материала выбирают по возможности наименьшей     величины, учитывая при этом жесткость технологической системы, схему резания, форму и  размеры обрабатываемой заготовки.

При торцовом фрезеровании для достижения производительных режимов резания диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования В, т. е. D=(1,251,5)B, а при обработке стальных заготовок обязательным является их несимметричное расположение относительно фрезы: для заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей - сдвиг их в направлении врезания зуба фрезы, чем обеспечивается начало резания при малой толщине срезаемого слоя; для заготовок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей - сдвиг заготовки в сторону выхода зуба фрезы из резания, чем обеспечивается выход зуба из резания с минимально возможной толщиной срезаемого слоя. Несоблюдение указанных правил приводит к значительному снижению стойкости инструмента. Глубина фрезерования t и ширина фрезерования В - понятия, связанные с размерами слоя заготовки, срезаемого при фрезеровании. Во всех видах фрезерования,, за исключением торцового, t определяет продолжительность контакта зуба фрезы с заготовкой; t измеряют в направлении, перпендикулярном к оси фрезы. Ширина фрезерования В определяет длину лезвия зуба фрезы, участвующую в резании; В измеряют в направлении, параллельном оси фрезы. При торцовом фрезеровании эти понятия меняются местами.

Подача. При фрезеровании различают подачу на один зуб SZ, подачу на один оборот фрезы s и подачу минутную SM, мм/мин, которые находятся в следующем соотношении:

SM=S n= SZ z n,                                                           (2.14)

где n - частота вращения фрезы, об/мин; z - число зубьев фрезы. Исходной величиной подачи при черновом фрезеровании является величина ее на один зуб SZ, при чистовом фрезеровании - на один оборот фрезы S, по которой для дальнейшего использования вычисляют величину подачи на один зуб SZ=S/z.
Рекомендуемые подачи для различных фрез и условий резания приведены в табл. 33-38.

Скорость резания - окружная скорость фрезы, м/мин,

V=СvDqTmtxsyBuzpKV                                 (2.15)

Значения коэффициента CV и показателей степени приведены в табл. 39, а периода стойкости T - в табл.40.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

КV = КMVКПVКИV,                                                       (2.16)

где КMV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала   (табл.   1-4);

КПV - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (табл. 5);

КИV - коэффициент, учитывающий материал инструмента (табл. 6).

Таблица 33

Подачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами с пластинами из твердого сплава

| Мощность станка, кВт | Сталь |  | Чугун и медные сплавы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача на зуб фрезы SZ мм, при твердом сплаве |  |  |  |
|  | Т15К6 | Т5К10 | ВК6 | ВК8 |
| 5-10 Св.10 | 0.09-0.18 0.12-0.18 | 0.12-0.18 0.16-0.24 | 0.14-0.24 0.18-0.28 | 0.20-0.29 0.25-0.38 |
| Примечания: 1. Приведенные значения подач для цилиндрических фрез действительны при ширине фрезерования В30 мм; при В>30 мм табличные значения подач следует уменьшать на 30%. 2. Приведенные значения подач для дисковых фрез действительны при фрезеровании плоскостей и уступов; при фрезеровании пазов табличные значения следует уменьшать в 2 раза. 3. При фрезеровании с приведенными в таблице подачами достигается параметр шероховатости поверхности Ra=0.81.6 мкм. |  |  |  |  |

Таблица 34

Подачи при черновом фрезеровании торцовыми, цилиндрическими и дисковыми фрезами из быстрорежущей стали

| Мощность станка или фрезерной головки, кВт | Жесткость системы заготовка-приспособление | Фрезы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торцовые и дисковые |  | цилиндрические |  |
|  |  | Подача на один зуб sz, мм, при обработке |  |  |  |
|  |  | Конструкционной стали | чугуна и медных сплавов | Конструкционной стали | чугуна и медных сплавов |
| Фрезы с крупным зубом и фрезы со вставными ножами |  |  |  |  |  |
| Св. 10 | Повышенная Средняя Пониженная | 0.20-0.30 0.15-0.25 0.10-0.15 | 0.40-0.60 0.30-0.50 0.20-0.30 | 0.40-0.60 0.30-0.40 0.20-0.30 | 0.60-0.80 0.40-0.60 0.25-0.40 |
| 5-10 | Повышенная Средняя Пониженная | 0.12-0.20 0.08-0.15 0.06-0.10 | 0.30-0.50 0.20-0.40 0.15-0.25 | 0.25-0.40 0.12-0.20 0.10-0.15 | 0.30-0.50 0.20-0.30 0.12-0.20 |
| До 5 | Средняя Пониженная | 0.06-0.07 0.04-0.06 | 0.15-0.30 0.10-0.20 | 0.08-0.12 0.06-0.10 | 0.10-0.18 0.08-0.15 |
| Фрезы с мелким зубом |  |  |  |  |  |
| 5-10 | Повышенная Средняя Пониженная | 0.08-0.12 0.06-0.10 0.04-0.08 | 0.20-0.35 0.15-0.30 0.10-0.20 | 0.10-0.15 0.06-0.10 0.06-0.08 | 0.12-0.20 0.10-0.15 0.08-012 |
| До 5 | Средняя Пониженная | 0.04-0.06 0.03-0.05 | 0.12-0.20 0.08-0.15 | 0.05-0.08 0.03-0.06 | 0.06-0.12 0.05-0.10 |
| Примечания: 1. Бóльшие значения подач брать для меньшей глубины и ширины фрезерования, меньшие - для больших значений глубины и ширины. 2. При фрезеровании жаропрочной и коррозионностойкой стали подачи брать те же, что и для конструкционной стали, но не выше 0,3 мм/зуб. |  |  |  |  |  |

Таблица 35

Подачи при фрезеровании стальных заготовок различными фрезами из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы D, мм | Фрезы | Подача на зуб sz, мм, при глубине фрезерования t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Концевые | 0.08-0.05 | 0.06-0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | 0.10-0.06 | 0.07-0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 0.12-0.07 | 0.09-0.05 | 0.08-0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 0.16-0.10 | 0.12-0.07 | 0.10-0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0.08-0.04 | 0.07-0.05 | 0.06-0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Концевые | 0.20-0.12 | 0.14-0.08 | 0.12-0.07 | 0.08-0.05 |  |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0.09-0.05 | 0.07-0.05 | 0.06-0.03 | 0.06-0.03 |  |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0.009-0.005 | 0.007-0.003 | 0.01 -0.007 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Концевые | 0.25-0.15 | 0.15-0.10 | 0.13-0.08 | 0.10-0.07 |  |  |  |  |  |
|  | Угловые и фасонные | 0.10-0.06 | 0.08-0.05 | 0.07-0.04 | 0.06-0.03 |  |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0.010-0.006 | 0.008-0.004 | 0.012-0.008 | 0.012-0.008 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Угловые и фасонные | 0.10-0.06 | 0.08-0.05 | 0.07-0.04 | 0.06-0.04 | 0.05-0.03 |  |  |  |  |
|  | Прорезные | 0.013-0.008 | 0.010-0.005 | 0.015-0.01 | 0.015-0.01 | 0.015-0.01 |  |  |  |  |
|  | Отрезные | - | - | 0.025-0.015 | 0.022-0.012 | 0.02-0.01 |  |  |  |  |
| 75 | Угловые и фасонные | 0.12-0.08 | 0.10-0.06 | 0.09-0.05 | 0.07-0.05 | 0.06-0.04 | 0.06-0.03 0.017-0.008 0.022-0.01 | - 0.015-0.007 0.02-0.01 | - |  |
|  | Прорезные | - | 0.15-0.005 | 0.025-0.01 | 0.022-0.010 | 0.02-0.01 |  |  |  |  |
|  | Отрезные |  | - | 0.03-0.015 | 0.027-0.012 | 0.025-0.01 |  |  |  |  |
| 90 | Угловые и фасонные | 0.12-0.08 | 0.12-0.05 | 0.11-0.05 | 0.10-0.05 | 0.09-0.04 | 0.08-0.04 0.023-0.015 | 0.07-0.03 0.022-0.012 | 0.05-0.03 0.023-0.013 |  |
|  | Отрезные | - | - | 0.03-0.02 | 0.028-0.016 | 0.027-0.015 |  |  |  |  |
| 110 | Отрезные |  |  | 0.03-0.025 | 0.03-0.02 | 0.03-0.02 | 0.025-0.02 | 0.025-0.02 | 0.025-0.015 |  |
| 150-200 |  |  |  | - | - | - | - | 0.03-0.02 | 0.028-0.016 | 0.02-0.01 |
| Примечания: 1. При фрезеровании чугуна, медных и алюминиевых сплавов подачи могут быть увеличены на 30-40%. 2. Приведены подачи для фасонных фрез с выпуклым плавно очерченным профилем; для таких же фрез с резко очерченным или вогнутым профилем подачи должны быть уменьшены на 40% . 3. Подачи для прорезных и отрезных фрез с мелким зубом установлены при глубине фрезерования до 5 мм, с крупным зубом - при глубине св. 5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36

Подача при фрезеровании твердосплавными концевыми фрезами плоскостей и уступов стальных заготовок

| Черновое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид элемента | D фрезы, мм | Подача на зуб sz, мм, при глубине фрезерования t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3 |  | 5 | 8 | 12 |  | 20 | 30 |  | 40 |
| Коронка | 10-12 14-16 18-22 | 0.01-0.03 0.02-0.06 0.04-0.07 |  | - 0.02-0.04 0.03-0.05 | - - 0.02-0.04 | - - - |  | - - - | - - - |  | - - - |
| Винтовые пластинки | 20 25 30 40 50 60 | 0,06-0,10 0,08-0.12 0.10-0.15 0.10-0.18 0,10-0.20 0.12-0.20 |  | 0.05-0,08 0.06-0.10 0.08-0.12 0.08-0.13 0.10-0.15 0.10-0.16 | 0.03-0.05 0.05-0.10 0.06-0.10 0,06-0.11 0.08-0.12 0.10-0.12 | - 0.05-0.08 0.05-0.09 0.05-0.10 0.06-0.10 0.08-0,12 |  | - - - 0.04-0.07 0.05-0.09 0.06-0.10 | - - - - 0.05-0.08 0.06-0,10 |  | - - - - 0.05-0.06 0.06-0.08 |
| Чистовое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр фрезы D, мм |  |  | 10-16 |  | 20-22 |  | 25-35 |  |  | 40-60 |  |
| Подачи фрезы s, мм/об |  |  | 0.02-0.06 |  | 0.06-0.12 |  | 0.12-0.24 |  |  | 0.3-0.6 |  |
| Примечания: 1. При черновом фрезеровании чугуна подачи, приведенные для чернового фрезерования стали, могут быть увеличены на 30-40%; при чистовом фрезеровании чугуна сохраняется величина подачи, рекомендованная для чистового фрезерования стали. 2. Верхние пределы подач при черновом фрезеровании применять при малой ширине фрезерования на станках высокой жесткости, нижние пределы - при большой ширине фрезерования на станках недостаточной жесткости. 3. При работе с подачами для чистового фрезерования достигается параметр шероховатости Rа=0.8-1.6 мкм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37

Подачи, мм/об, при чистовом фрезеровании плоскостей и уступов торцовыми, дисковыми и цилиндрическими фрезами

| Параметр шероховатости Rа, мкм | Торцовые и дисковые фрезы со вставными ножами |  | Цилиндрические фрезы из быстрорежущей стали при диаметре фрезы, мм, в зависимости от обрабатываемого материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из твердого сплава | из быстрорежущей стали | Конструкционная углеродистая и легированная сталь |  |  | Чугун, медные и алюминиевые сплавы |  |  |
|  |  |  | 40-75 | 90-130 | 150-200 | 40-75 | 90-130 | 150-200 |
| 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 | - 0.5-1.0 0.4-0.6 0.2-0.3 0.15 | 1.2-2.7 0.5-1.2 0.23-0.5 - - | - 1.0-2.7 0.6-1.5 - - | - 1.7-3.8 1.0-2.1 - - | - 2.3-5.0 1.3-2.8 - - | - 1.0-2.3 0.6-1.3 - - | - 1.4-3.0 0.8-1.7 - - | - 1.9-3.7 1.1-2.1 - - |

Таблица 38

Подачи при фрезеровании стальных заготовок шпоночными фрезами из быстрорежущей стали

| Диаметр фрезы D, мм | Фрезерование на шпоночно-фрезерных станках с маятниковой подачей при глубине фрезерования на один двойной ход, составляющий часть глубины шпоночного паза |  | Фрезерование на вертикально-фрезерных станках за один проход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осевое врезание на глубину шпоночного паза | Продольное движение при фрезеровании шпон. паза |
|  | Глубина фрезерования t, мм | Подача на один зуб sz, мм |  |  |
| 6 8 10 12 | 0.3 | 0.10 0.12 0.16 0.18 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.036 |
| 16 18 20 24 | 0.4 | 0.25 0.28 0.31 0.38 | 0.010 0.011 0.011 0.012 |  |
| 28 32 36 40 | 0.5 | 0.45 0.50 0.55 0.65 | 0.014 0.015 0.016 0.016 | 0.037 0.037 0.038 0.038 |
| Примечание. Подачи даны для стали с σΒ≤750 МПа; при обработке сталей более высокой прочности подачи снижают на 20-40%. |  |  |  |  |

Таблица 39

Значения коэффициента СV и показателей степени в формуле скорости резания при фрезеровании

| Фрезы | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | t | sz | CV | q | x | y | u | p | m |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, B =750МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Т15К6*1 | Фрезерование плоскостей | - | - | - | 332 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | Р6М5*2 |  | - | - | 0.1 | 64.7 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0.2 |
|  |  |  |  |  | >0.1 | 41 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.2 |
| Цилиндрические | Т15К6*1 |  | 35 | 2 |  | 390 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | -0.05 | 0.1 | 0.33 |
|  |  |  |  | >2 | - | 443 | 0.17 | 0.38 | 0.28 | -0.05 | 0.1 | 0.33 |
|  |  |  | >35 | 2 |  | 616 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.33 |
|  |  |  |  | >2 |  | 700 | 0.17 | 0.38 | 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.33 |
|  | Р6М5*2 |  | - | - | 0.1 | 55 | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |
|  |  |  |  |  | >0.1 | 35.4 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | t | sz | CV | q | x | y | u | p | m |
| Дисковые со вставными ножами | Т15К6*1 | -плоскостей и уступов | - | - | <0.12 0.12 | 1340 740 | 0.2 0.2 | 0.4 0.4 | 0.12 0.4 | 0 0 | 0 0 | 0.35 0.35 |
|  |  | -пазов | - | - | <0.06 0.06 | 1825 690 | 0.2 0.2 | 0.3 0.3 | 0.12 0.4 | 0.1 0.1 | 0 0 | 0.35 0.35 |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5*2 | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов | - | - | ≤0.1 >0.1 | 75.5 48.5 | 0.25 0.25 | 0.3 0.3 | 0.2 0.4 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.2 0.2 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | t | sz | CV | q | x | y | u | p | m |

| Дисковые цельные | Р6М5*- | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов | - | - | - | 68.5 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концевые с коронками | Т15К6*1 |  | - | - | - | 145 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.13 | 0.37 |
| Концевые с напаянными пластинами |  |  | - | - | - | 234 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.13 | 0.37 |
| Концевые цельные | Р6М5*2 |  | - | - | - | 46.7 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |
| Прорезные и отрезные | Р6М5*2 | Прорезание пазов и отрезание | - | - | - | 53 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | t | sz | CV | q | x | y | u | p | m |
| Фасонные с выпуклым профилем | Р6М5*2 | Фасонное фрезерование | - | - | - | 53 | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |
| Угловые и фасонные с вогнутым профилем |  | Фрезерование угловых канавок и фасонное | - | - | - | 44 | 0.45 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.33 |
| Шпоночные двухперые | Р6М5*2 | Фрезерование шпоночных пазов | - | - | - | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0.26 |
| Обработка жаропрочной стали 12X18Н9Т в состоянии поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | ВК8*1 | Фрезерование плоскостей | - | - | - | 108 | 0.2 | 0.06 | 0.3 | 0,2 | 0 | 0.32 |
|  | Р6М5*2 |  | - | - | - | 49.6 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.14 |
| Цилиндрические | Р6М5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | 44 | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 0.24 |
| Концевые | Р6М5*2 | Фрезерование плоскостей и уступов |  | - | - | 22.5 | 0.35 | 0.21 | 0.48 | 0.03 | 0.1 | 0.27 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В |  | t | sz |  | CV | q | x | y | u | p | m |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | ВК6*1 | Фрезерование плоскостей | - | - |  |  | - | 445 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.32 |
|  | Р6М5*1 |  | - | - |  |  | - | 42 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| Цилиндрические | ВК6*1 |  | - | <2.5 2.5 |  |  | 0,2 >0.2 0.2 >0,2 | 923 588 1180 750 | 0.37 0.37 | 0.13 0.40 | 0.19 0.47 0.19 0.47 | 0.23 0.23 | 0.14 0.14 | 0.42 0.42 |
|  | Р6М5*1 |  | - | - |  |  | 0.15 >0.15 | 57.6 27 | 0.7 0.7 | 0.5 0.5 | 0.2 0.6 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.25 0.25 |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5*1 | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  |  |  |  |  | 85 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| Дисковые цельные | Р6М5*1 |  |  |  |  |  |  | 72 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| Концевые | Р6М5*1 | То же плоскостей ,уступов | - | - |  |  | - | 72 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
| Прорезные и отрезные | Р6М5*1 | Прорезание пазов и отрезание | - | - |  |  | - | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части |  | Операция |  |  | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  |  |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В |  | t |  | sz |  | CV |  | q |  | x |  | y |  | u |  | p | m |  |
| Обработка ковкого чугуна, HB 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые |  | ВК6*1 |  | Фрезерование плоскостей | - |  | - |  | 0.18 >0.18 |  | 994 695 |  | 0.22 0.22 |  | 0.17 0.17 |  | 0.1 0.32 |  | 0.22 0.22 |  | 0 0 |  |  | 0.33 0.33 |
|  |  | Р6М5*2 |  |  | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 90.5 57.4 |  | 0.25 0.25 |  | 0.1 0.1 |  | 0.2 0.4 |  | 0.15 0.15 |  | 0.1 0.1 |  |  | 0.2 0.2 |
| Цилиндрические |  | Р6М5*2 |  |  | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 77 49.5 |  | 0.45 0.45 |  | 0.3 0.3 |  | 0.2 0.4 |  | 0.1 0.1 |  | 0.1 0.1 |  |  | 0.33 0.33 |
| Дисковые со вставными ножами |  | Р6М5*2 |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 105.8 68 |  | 0.25 0.25 |  | 0.3 0.3 |  | 0.2 0.4 |  | 0.1 0.1 |  | 0.1 0.1 |  |  | 0.2 0.2 |
| Дисковые цельные |  | Р6М5*2 |  |  | - |  | - |  | - |  | 95.8 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |
| Концевые |  | Р6М5*2 |  | Фрезерование плоскостей и уступов | - |  | - |  | - |  | 68.5 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.33 |
| Прорезные и отрезные |  | Р6М5*2 |  | Прорезание пазов и отрезание | - |  | - |  | - |  | 74 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы | Материал режущей части |  | Операция |  |  | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  |  |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В |  | t |  | sz |  | CV |  | q |  | x |  | y |  | u |  | p | m |  |
| Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, НВ 100-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые |  | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 136 |  | 0.25 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.15 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |  | 0.25 |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 0.15 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |
| Цилиндрические |  | Р6М5*1 |  |  | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 115.5 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.3 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.33 |
| Дисковые со вставными ножами |  | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов | - |  | - |  | 0.1 >0.1 |  | 158.5 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |
| Дисковые цельные |  | Р6М5*1 |  |  | - |  | - |  | - |  | 144 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |
| Концевые |  | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей и уступов | - |  | - |  | - |  | 103 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.33 |
| Прорезные и отрезные |  | Р6М5*1 |  | Прорезание и отрезание | - |  | - |  | - |  | 111.3 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  | 0.2 |

Продолжение таблицы 39

| Фрезы |  | Материал режущей части | Операция | Параметры срезаемого слоя, мм |  |  |  |  |  | Коэффициент и показатели степени в формуле скорости резания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В |  | t |  | sz |  | CV |  | q |  | x |  | y |  | u |  | p |  | m |
| Обработка силумина и литейных алюм. сплавов, B=100200 МПа. HВ65 и дюралюминия, B=300400 MПa, НВ100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей |  | - |  | - | 0.1 >0.1 | 245 155 |  | 0.25 0.25 |  | 0.1 0.1 |  | 0.2 0.4 |  | 0.15 0.15 |  | 0.1 0.1 |  | 0.2 0.2 |  |
| Цилиндрические | Р6М5*1 |  |  |  | - |  | - | 0.1 >0.1 | 208 133.5 |  | 0.45 0.45 |  | 0.3 0.3 |  | 0.2 0.4 |  | 0.1 0.1 |  | 0.1 0.1 |  | 0.33 0.33 |  |
| Дисковые со вставными ножами | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей, уступов и пазов |  | - |  | - | 0.1 >0.1 | 285 183.4 |  | 0.25 0.25 |  | 0.3 0.3 |  | 0.2 0.4 |  | 0.1 0.1 |  | 0.1 0.1 |  | 0.2 0.2 |  |
| Дисковые цельные | Р6М5*1 |  |  |  | - |  | - | - | 259 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |
| Концевые | Р6М5*1 |  | Фрезерование плоскостей, уступов |  | - |  | - | - | 185.5 |  | 0.45 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.33 |  |
| Прорезные и отрезные | Р6М5*1 |  | Прорезание пазов и отрезание |  | - |  | - | - | 200 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |
| *1 Без охлаждения . *2 С охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Скорость резания для торцовых фрез, рассчитанная по табличным данным действительна при главном угле в плане =60°. При других величинах этого угла значения скорости следует умножать на коэффициенты: при =150- на 1.6; при =30°- на 1,25; при =45° на 1.1; при =75°- на 0.93; при =90°- на 0.87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 40

Средние значения периода стойкости Т фрез

| Фрезы | Стойкость Т ,мин., при диаметре фрезы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 40 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Торцовые | - |  | 120 | 180 |  |  |  |  | 240 |  | 300 | 400 |
| Цилиндрические со вставными ножами и цельные с крупным зубом | - |  |  |  |  | 180 |  |  | 240 | - |  |  |
| Цилиндрические цельные с мелким зубом | - |  | 120 |  | 180 |  | - |  |  |  |  |  |
| Дисковые | - |  |  |  |  | 120 |  | 150 | 180 | 240 | - |  |
| Концевые | 80 | 90 | 120 | 180 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Прорезные и отрезные | - |  |  |  | 60 | 75 | 120 |  | 150 | - |  |  |
| Фасонные и угловые | - |  | 120 |  |  | 180 | - |  |  |  |  |  |

Сила резания. Главная составляющая силы резания при фрезеровании - окружная сила, Н

Pz=10CptxszyBпzDqnwKМР,                     (2.17)

где z - число зубьев фрезы; n - частота вращения фрезы, об/мин.

Значения коэффициента СP и показателей степени приведены в табл. 41, поправочный коэффициент на качество обрабатываемого материала КMP для стали и чугуна в табл.9, а для медных и алюминиевых сплавов - в табл. 10. Величины остальных составляющих силы резания: горизонтальной (сила подачи) Ph, вертикальной Рv, радиальной Ру, осевой Рх устанавливают из соотношения с главной составляющей Pz по табл. 42.

Составляющая,  по  которой  рассчитывают оправку  на изгиб,

Pyz=Py2+Pz2.                                 (2.18)

Крутящий момент, Н·м, на шпинделе и мощность резания (эффективная), кВт, соответственно

MКР=PzD2⋅100,                                  (2.19)

Ne=PzV1020⋅60,                                 (2.20)

где D-диаметр фрезы, мм.

Таблица 41

Значения коэффициента СP и показателей степени в формуле окружной силы РZ при фрезеровании

| Фрезы | Материал режущей части инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CP | x |  | y |  |  | u | q |  |  | w |
| Обработка конструкционной углеродистой стали, B =750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав Быстрореж. сталь | 825 82.5 | 1.0 0.95 |  | 0.75 0.8 |  |  | 1.1 1.1 | 1.3 1.1 |  |  | 0.2 0 |
| Цилиндрические | Твердый сплав Быстрореж. сталь | 101 68.2 | 0.88 0.86 |  | 0.75 0.72 |  |  | 1.0 1.0 | 0.87 0.86 |  |  | 0 0 |
| Дисковые, прорезные и отрезные | Твердый сплав Быстрореж. сталь | 261 68.2 | 0.9 0.86 |  | 0.8 0.72 |  |  | 1.1 1.0 | 1.1 0.86 |  |  | 0.1 0 |
| Концевые | Твердый сплав Быстрореж. сталь | 12.5 68.2 | 0.85 0.86 |  | 0.75 0.72 |  |  | 1.0 1.0 | 0.73 0.86 |  |  | – 0.13 0 |
| Фасон.и углов. | Быстрореж. сталь | 47 | 0.86 |  | 0.72 |  |  | 0.1 | 0.86 |  |  | 0 |
| Обработка жаропрочной стали 12Х18Н9Т в состоянии поставки, НВ 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав | 218 | 0.92 |  | 0.78 |  |  | 1.0 | 1.15 |  |  | 0 |
| Концевые | Быстрореж. сталь | 82 | 0.75 |  | 0.6 |  |  | 1.0 | 0.86 |  |  | 0 |
| Обработка серого чугуна, НВ 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 54.5 50 |  | 0.9 0.9 |  | 0.74 0.72 | 1.0 1.14 |  |  | 1.0 1.14 | 0 0 |  |
| Цилиндрич. | Твердый сплав Быстрореж. сталь | 58 30 |  | 0.9 0.83 |  | 0.8 0.65 | 1.0 1.0 |  |  | 0.9 0.83 | 0 0 |  |

Продолжение таблицы 41

| Фрезы | Материал режущей части инструмента | Коэффициенты и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CP | x | y | u | q | w |
| Дисковые, концевые, прорезные и отрезные | Быстрорежущая сталь | 30 | 0.83 | 0.65 | 1.0 | 0.83 | 0 |
| Обработка ковкого чугуна, НВ 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Торцовые | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 491 50 | 1.0 0.95 | 0.75 0.8 | 1.1 1.1 | 1.3 1.1 | 0.2 0 |
| Цилиндрические, дисковые, концевые, прорезные и отрезные | Быстрорежущая сталь | 30 | 0.86 | 0.72 | 1.0 | 0.86 | 0 |
| Обработка гетерогенных медных сплавов средней твердости, НВ 100-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цилиндрические, дисковые концевые, прорезные, и отрезные | Быстрорежущая сталь | 22.6 | 0.86 | 0.72 | 1.0 | 0.86 | 0 |
| Примечания: 1. Окружную силу PZ при фрезеровании алюминиевых сплавов рассчитывать, как для стали, с введением коэффициента 0.25. 2. Окружная сила РZ, рассчитанная по табличным данным, соответствует работе фрезой без затупления. При затуплении фрезы до допускаемой величины износа сила возрастает: при обработке мягкой стали (B <600 МПа) в 1.75-1.9 раза; во всех остальных случаях - в 1.2-1.4 раза. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 42

Относительные значения составляющих силы резания при фрезеровании

| Фрезерование | Ph:Pz | Pv:Pz | Py:Pz | Px:Pz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезы цилиндрические, дисковые, концевые*1, угловые и фасонные |  |  |  |  |
| Встречное (против подачи) | 1,1-1,2 | 0-0,25 | 0,4-0,6 | (0,2-0,4)tg |
| Попутное (в направлении подачи) | – (0,8-0,9) | 0,7-0,9 |  |  |
| Фрезы торцевые и концевые *2 |  |  |  |  |
| Симметричное | 0,3-0,4 | 0,85-0,95 | 0,3-0,4 | 0,5-0,55 |
| Нессиметричное встречное | 0,6-0,8 | 0,6-0,7 |  |  |
| Нессиметричное попутное | 0,2-0,3 | 0,9-1,0 |  |  |
| *1 Фрезы, работающие по схеме цилиндрического фрезерования, когда торцовые зубья в резании не участвуют. *2 Фрезы, работающие по схеме торцового фрезерования. |  |  |  |  |
| Примечание. Изменение составляющих Py и Px при торцовом фрезеровании в зависимости от главного угла в плане  см. табл.23 |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА:

- Справочник технолога-машиностроителя В 2-х томах под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. 656 с., ил.

- Маталин А.А. технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».Л.: Машиностроение, 1985. 496 с., ил.

- Косилова А.Г. и др. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. – М.: Машиностроение, 1976. 288 с., ил.

- Кошеленко А.С., Позняк Г.Г., Серов А.В. Основы проектирования  технологических  процессов механической обработки деталей машин. Учебное пособие для семинара-практикума инженеров-машиностроителей по линии ООН. М.: Машиностроение, 1986 (на русском, испанском и английском языках).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Режимы резания (общие сведения)

Точение	.

Строгание, долбление	.

Сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание…………………………………………………

Фрезерование………………………………………….

Литература…………………………………………….

3

5

15

39

40

53

74

А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов

КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дисциплины:

«Технология машиностроения»,

«Технология двигателестроения»,

«Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства»

Часть 2

Компьютерная верстка     Е.А. Трухиной

Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах. Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. М: Машиностроение, 1985.

Т.2. Глава 4. (Л.Л.Рождественский, В.П. Покровский).

Эффективное применение режущего инструмента, оснащенного синтетическими сверхтвердыми материалами и керамикой, в машиностроении. Методические рекомендации. М.: ВНИИТЭМР 1986. 208 с