А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов

КУРСОВОЕ И ДИПЛОМНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дисциплины:

«Технология машиностроения»,

«Технология двигателестроения»,

«Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства»

##### Часть 3

###### Учебное пособие

Москва

Издательство Российского университета дружбы народов

2006

Утверждено

РИС Ученого совета

Российского университета

дружбы народов

Рецензенты:

Ведущий научный сотрудник Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков (ОАО «ЭНИМС») д.т.н, профессор        М.П. Козочкин

Профессор кафедры «Инструментальная техника и технология формообразования» Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»,                             д.т.н., профессор                                               В.И. Кокарев

Кошеленко А.С., Позняк Г.Г., Рогов В.А.

Курсовое и дипломное проектирование. Дисциплины: «Технология машиностроения», «Технология двигателестроения», «Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства». Ч. I I I. – М.: Изд-во РУДН, 2006. — 42 с. Подготовлено на кафедре технологии машиностроения металлорежущих станков и инструментов.

- © А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов, 2006

- © Издательство Российского университета дружбы народов, 2006 г

ВВЕДЕНИЕ

Третья часть учебно-методического пособия "Курсовое и дипломное проектирование" включает справочные материалы для назначения режимов резания для технологических операций "Разрезание", " Резьбонарезание", "Протягивание", "Шлифование".

Особое внимание следует обратить на выбор элементов режимов резания при шлифовании, так как в таблицах приводятся данные для различных способов шлифования и необходимо четко определиться с выбранной в проекте схемой процесса обработки. Кроме этого, вопросы выбора формы и характеристик шлифовальных кругов следует решать с помощью рекомендаций, приведенных в справочной литературе, которые не вошли в настоящее "Пособие" (см., например, Справочник технолога - машиностроителя в 2-х томах. Под редакцией А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. М: Машиностроение, 1985, т. 2, с. 242 -258).

# Разрезание

Разрезание производят отрезными резцами, дисковыми и ленточными пилами, ножовками, абразивными кругами.

Подача. Подача sz для дисковых пил, подача sM  для ленточных пил и абразивных кругов приведены в табл. 43.

Таблица 43

Подача при разрезании металла дисковыми и ленточными пилами и абразивными кругами

| Разрезаемый металл | Подача на зуб sz, мм, при разрезании дисковыми пилами | Подача sM, мм/мин, при разрезании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ленточными пилами | Абразивными кругами |
| Сталь B, МПа: <400 400-600 >600 | 0.08-0.15 0.05-0.11 0.04-0.07 | 50 | 135-150 |
| Чугун | 0.08-0.20 | 90 |  |
| Бронза |  | 110 |  |
| Латунь |  | 140 |  |
| Примечания: 1. Подачи для дисковых пил установлены при отношении размера t - поперечного сечения разрезаемой заготовки, определяющего длину дуги контакта пилы с заготовкой, к окружному шагу зубьев пилы q, равном 10. При других значениях t:q на табличное значение подачи вводится поправочный коэффициент Кq: t:q…6 8 10 13 17 Kq…1.5 1.25 1.0 0.3 0.6 2. Бóльшие значения подач для дисковых пил соответствуют обработке на станках более высокой мощности. |  |  |  |

Скорость резания. Для дисковых пил, приводных ножовок и ленточных пил скорости резания, устанавливаемые в м/мин, а для абразивных кругов - в м/с, приведены в табл. 44.

Таблица  44

Скорость резания (м/мин) металла дисковыми пилами, ножовками, ленточными пилами и абразивными кругами

| Разрезаемый металл | Дисковые пилы из стали |  | Приводные ножовки из стали |  | Ленточные пилы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | быстрорежущей | углеродистой | быстрорежущей | углеродистой |  |
| Сталь конструкционная, B, МПа: <400 400-600 >600 | 26-30 18-26 16-22 | 18-20 16-18 12-16 | 38-42 25-36 12-21 | 28-30 20-25 10-15 | 16-20 10-15 6-12 |
| Инструментальная сталь | 11-14 | 8-10 | 12-14 | 9-10 | 4-8 |
| Стальное литье | 14-18 | 10-16 | - | - | - |
| Жаропрочная и коррозионностойкая сталь | 8-12 | 8-10 | - | - | - |
| Серый и ковкий чугун: НВ200 НВ>200 | 10-12 12-13 | 8-9 8-9 | 18-28 12-14 | 15-20 9-10 | 9-12 5-8 |
| Бронза: B<300 МПа B>300 МПа | 100-200 100-200 | 60-160 60-160 | 25-28 18-21 | 18-20 14-15 | 15-30 15-30 |
| Латунь | 100-200 | 60-160 | 25-36 | 20-25 | 15-40 |
| Примечание. Скорость резания металлов абразивными кругами 50-70 м/с. |  |  |  |  |  |

Резьбонарезание

Нарезание резьбы производят: наружной - резьбовыми резцами, круглыми плашками, резьбовыми головками и гребенчатыми и дисковыми фрезами; внутренней - резьбовыми резцами, метчиками и гребенчатыми фрезами.

Глубина резания и подача. При нарезании резьбы резцами различают продольную подачу s, равную шагу резьбы Р, и поперечную, определяющую глубину резания t, равную высоте резьбового профиля, при нарезании резьбы за один рабочий ход или части высоты профиля, соответствующей числу рабочих ходов i, необходимых для образования резьбы. Если шаг резьбы Р2,5 мм, поперечная подача имеет радиальное направление sp, и образование резьбы происходит по профильной схеме (рис. 7, а). Если шаг резьбы Р>2,5 мм, черновые ходы выполняют по генераторной схеме с поперечной подачей sб, параллельной боковой стороне резьбового профиля (рис. 7, б), оставляя припуск е на чистовые рабочие ходы, срезаемые по профильной схеме. Число рабочих ходов выбирают по табл. 45, 46.

Величины подач sz на один резец при вихревом нарезании резцами во вращающихся головках приведены в табл. 47, на один зуб гребенчатой фрезы — в табл. 48, а на один зуб дисковой фрезы - в примечании к этой таблице. Метчики, плашки, и резьбовые головки работают с самоподачей.

Таблица 45

Число рабочих ходов при нарезании метрической и трапецеидальной резьб по стали резьбовыми резцами с пластинами из твердого сплава Т15К6 и по чугуну - с пластинами из твердого сплава ВК6

| Шаг резьбы Р, мм | Сталь конструкционная углеродистая и легированная |  |  |  |  | Чугун |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резьба наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метрическая |  | трапецеидальная |  | метрическая |  |  | трапецеидальная |  |
|  | Число рабочих ходов* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | I | II | I |  | II | I | II |
| 1.5 | 3 | 2 | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | - | - |
| 3 | 5 |  | 5 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3 |
| 4 | 6 |  | 6 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 5 | 7 |  | 7 | 4 |  |  |  | 6 |  |
| 6 | 8 |  | 8 |  | 5 |  |  | 7 | 4 |
| 8 | - | - | 10 | 5 | - |  | - | 9 |  |
| 10 |  |  | 12 | 6 |  |  |  | 10 | 5 |
| 12 |  |  | 14 |  |  |  |  | 12 |  |
| 16 |  |  | 18 |  |  |  |  | 14 |  |
| * I - черновые ходы, II - чистовые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Число рабочих ходов указано для нарезания метрической резьбы для среднего класса точности. При нарезании точной резьбы число числовых ходов увеличивают. 2. При нарезании внутренней метрической резьбы число черновых ходов, указанных в таблице для наружной резьбы, увеличивают на один. 3. При нарезании метрической резьбы на жаропрочной стали 12Х18Н9Т число ходов увеличивают на 30%, а на закаленной стали - в 2 - 3 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 46

Число рабочих ходов при нарезании метрической и трапецеидальной резьб резцами из быстрорежущей стали

| Шаг резьбы Р, мм | Сталь конструкционная углеродистая |  | Сталь конструкционная легированная и стальные отливки |  | Чугун, бронза и латунь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число рабочих ходов* |  |  |  |  |  |
|  | I | II | I | II | I | II |
| Крепежная метрическая наружная однозаходная резьба |  |  |  |  |  |  |
| 1.25-1.5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 1.75 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 2.0-3.0 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 3.5-4.5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 |  |
| 5.0-5.5 | 8 |  | 10 |  |  | 4 |
| 6.0 | 9 |  | 12 |  |  |  |
| Трапецеидальная наружная однозаходная резьба |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | 12 | 9 | 14 | 10 | 9 | 7 |
| 8 | 14 |  | 17 |  | 11 |  |
| 10 | 18 | 10 | 22 | 12 | 14 | 8 |
| 12 | 21 |  | 25 |  | 17 |  |
| 16 | 28 |  | 33 |  | 22 |  |
| 20 | 35 |  | 42 |  | 28 |  |
| * См. сноску к табл. 45 |  |  |  |  |  |  |
| Пpимечания: 1. Число ходов указано для нарезания крепежной метрической и трапецеидальной резьб средней точности. При нарезании точной метрической и трапецеидальной резьб кроме указанного в таблице числа ходов необходимо применять дополнительно два-три зачистных хода при скорости резания 4 м/мин. 2. При нарезании многозаходных резьб указанное в таблице число ходов увеличивают на один-два хода для каждого захода резьбы. 3. При нарезании внутренней резьбы число ходов увеличивают: черновых - на 20 - 25%; чистовых - для метрической резьбы на один, а для трапецеидальной - на один с шагом до 8 мм и на два с шагом более 8 мм. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47

Подачи при вихревом нарезании метрической и трапецеидальной резьб резцами с пластинами из твердого сплава Т15К6 на стальных деталях

| Механические свойства стали |  | Подача на один резец sz, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| B, МПа | НВ |  |  |
| 550 650 750 850 | 153-161 179-192 210-220 235-250 | 1.0-1.2 0.8-1.0 0.6-0.8 0.4-0.6 | Бóльшие значения подач назначать при нарезании резьбы на жестких деталях, меньшие - на деталях пониженной жесткости |

Скорость   резания,   м/мин,   при   нарезании   крепежной резьбы резцами с пластинами из твердого сплава

V=CVixTmsyKV ;                                                  (3.1)

при нарезании крепежной и трапецеидальной резьб резцами из быстрорежущей стали

V=CVTmtxsyKV  ;                                                      (3.2)

при вихревом нарезании метрической и трапецеидальной резьб твердосплавными резцами во вращающихся головках

V=CVTmszsyKV .                                                        (3.4)

Значение коэффициента СV и показателей степени приведены в табл. 49.

Общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактические условия резания,

KV=KМV КИV КСV                                                         (3.5)

где KМV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала (см. табл. 1-4);

КИV - коэффициент, учитывающий материал режущей части инструмента (см. табл. 6);

КСV - коэффициент, учитывающий способ нарезания резьбы (принимают равным 1.0, если резьба нарезается черновым и чистовым резцами, и 0.75, если резьба нарезается одним чистовым резцом).

Таблица 48

Подачи sz, на один зуб гребенчатой резьбовой фрезы

| Обрабатываемый материал | Диаметр нарезаемой резьбы, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 |  |  | Св. 30 до 50 |  |  |
|  | sz, мм при шаге нарезаемой резьбы Р, мм |  |  |  |  |  |
|  | До1 | Св. 1 до 2 | Св.2 до 3.5 | До1 | Св. 1 до 2 | Св. 2 до 4 |
| Сталь: 800MПa >800 MПa | 0.03-0.04 0.02-0.03 | 0.04-0.05 0.02-0.03 | 0.05-0.06 0.03-0.04 | 0.04-0.05 0.03-0.04 | 0.05-0.06 0.03-0.04 | 0.06-0.07 0.04-0.05 |
| Чугун: серый ковкий | 0.05-0.06 0.04-0.05 | 0.06-0.07 0.05-0.06 | 0.07-0.08 0.06-0.07 | 0.06-0.07 0.05-0.06 | 0.07-0.08 0.06-0.07 | 0.08-0.09 0.07-0.08 |
| Обрабатываемый материал | Диаметр нарезаемой резьбы, мм |  |  |  |  |  |
|  | Св. 50 до 76 |  |  | Св. 76 |  |  |
|  | sz, мм при шаге нарезаемой резьбы Р, мм |  |  |  |  |  |
|  | До 1 | Св. 1 до 2 | Св. 2 до 4 | До 2 | Св.2 до 4 |  |
| Сталь: 800МПа >800МПа | 0.05-0.06 0.03-0.04 | 0.06-0.07 0.04-0.05 | 0.07-0.08 0.05-0.06 | 0.07-0.08 0.04-0.05 | 0.08-0.09 0.05-0.06 |  |
| Чугун: серый ковкий | 0.07-0.08 0.06-0.07 | 0.08-0.09 0.07-0.08 | 0.09-0.10 0.08-0.09 | 0.09-0.10 0.08-0.09 | 0.10-0.12 0.08-0.09 |  |
| Примечания: 1. Для нарезания точных резьб подачу уменьшать на 25%. 2. Подачу sz на один зуб дисковой фрезы при нарезании трапецеидальной резьбы принимают равной 0,3-0,6 мм в зависимости от точности резьбы. Метчики, плашки и резьбовые головки работают с самоподачей. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 49

Значения коэффициентов и показателей степени в формулах скорости резания для резьбовых инструментов

| Обрабатываемый материал | Нарезание резьбы | Материал режущей части | Условия резания или конструкции инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Среднее значение периода стойкости Т, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СP | х | у | q | m |  |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 MПa | Крепежной резцами | Т15К 6 | - | 244.0 | 0.23 | 0.30 | - | 0.20 | 70 |
|  |  | Р6М5 | Черновые ходы Р2 мм Р>2 мм | 14.8 30.0 | 0.70 0.60 | 0.30 0.25 | - | 0.11 0.08 | 80 |
|  |  |  | Чистовые ходы | 41.8 | 0.45 | 0.30 | - | 0.13 |  |
|  | Трапецеидальной резцами | Р6М5 | Черновые ходы | 32.6 | 0.60 | 0.20 | - | 0.14 | 70 |
|  |  |  | Чистовые ходы | 47.8 | 0.50 | 0 | - | 0.18 |  |

Продолжение   таблицы 49

| Обрабатываемый материал | Нарезание резьбы | Материал режущей части | Условия резания или конструкции инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Среднее значение периода стойкости Т, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СP | х | у | q | m |  |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 МПa | Вихревое нарезание крепежной и трапецеидальной резьб | Т15К6 | - | 2330 | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 80 |
|  | Метчиками: машинными гаечными гаечными автоматными | Р6М5 | - | 64.8 | - | 0.5 | 1.2 | 0.90 | 90 |
|  |  |  |  | 53.0 |  | 0.5 | 1.2 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | 41.0 |  | 0.5 | 1.2 | 0.90 |  |
|  | Круглыми плашками | 9ХС У12А | - | 2.7 | - | 1.2 | 1.2 | 0.50 | 90 |

Продолжение   таблицы 49

| Обрабатываемый материал | Нарезание резьбы | Материал режущей части | Условия резания или конструкции инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Среднее значение периода стойкости Т, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СP | х | у | q | m |  |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 МПа | Резьбонарезными головками | Р6М5 | Гребенки круглые и тангенциальные | 7.4 | - | 1.2 | 1.2 | 0.50 | 120 |
|  | Гребенчатыми фрезами | Р6М5 | - | 198.0 |  | 0.3 | 0.4 | 0.50 | 100 |
| Серый чугун, HB 190 | Крепежными резцами | ВК6 |  | 83.0 | 0.45 | 0 | - | 0.33 | 70 |
|  | Гребенчатыми фрезами | Р6М5 | - | 140.0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.33 | 200 |

Продолжение   таблицы 49

| Обрабатываемый материал | Нарезание резьбы | Материал режущей части | Условия резания или конструкции инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Среднее значение периода стойкости Т, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СP | х | у | q | m |  |
| Ковкий чугун, ###### HB 150 | Гребенчатыми фрезами | Р6М5 | - | 245.0 |  | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 200 |
| Силумин | Метчиками гаечными | Р6М5 | - | 20.0 |  | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 90 |
| Примечание. Нарезание резьбы производится с применением смазочно-охлаждающих жидкостей, рекомендованных для данного вида обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При нарезании резьбы с ограниченным выходом резца (в упор) и необходимости при этом ручного отвода резца скорость резания, м/мин, уменьшают, рассчитывая ее по формуле

V=πDf1000τP,                                                            (3.5.1)

где D - номинальный диаметр резьбы, мм; f- ширина выточки для выхода резца, мм; P - шаг нарезаемой резьбы, мм;  - время на отвод резца и переключение станка на обратный ход, равное 0,01-0,04 мин.

Скорость   резания,   м/мин,   при   нарезании   метрической резьбы метчиками, круглыми плашками и резьбовыми головками

V=CV⋅DqTm⋅sy⋅KV ,                                                    (3.6)

при нарезании резьбовыми гребенчатыми фрезами

V=CVTm⋅szx⋅sy⋅KV .                                               (3.7)

Значения коэффициента СV, показателей степени и средние значения периода стойкости Т для различных инструментов приведены в табл. 49.

Данные о стойкости для ряда инструментов ориентировочные, так как в этих случаях скорость резания не рассчитывают, а устанавливают, имея в виду, что качественная резьба при нарезании ее плашками может быть получена при скорости v4 м/мин, а винторезными головками - при скорости d1416 м/мин. Наиболее производительное и экономичное нарезание резьбы метчиками и гребенчатыми резьбовыми фрезами достигается при максимальных скоростях резания, допускаемых быстроходностью оборудования и мощностью его привода.

Общий поправочный коэффициент КV = КМVКИVКТV, где коэффициенты КV и КИV, учитывающие обрабатываемый и инструментальный материалы для резьбовых резцов, приведены в табл. 4 и 6, а для метчиков, плашек, резьбовых головок и резьбовых гребенчатых фрез в табл. 50, так же как и коэффициент КТV, учитывающий точность нарезаемой резьбы.

Силовые зависимости. Тангенциальная составляющая силы резания, Н, при нарезании резьбы резцами

Pz=10CpPyinKp,                                                 (3.8)

крутящий момент, Н·м, при нарезании резьбы метчиками, резьбовыми головками

МКР=10СРDqPyKP,                                        (3.8.1)

где P - шаг резьбы, мм; i - число рабочих ходов, устанавливаемое из табл. 45, 46; D - номинальный диаметр резьбы, мм.

Коэффициенты Сp и См и показатели степени приведены в табл. 51. Поправочный коэффициент КP=КMP, учитывающий качество обрабатываемого материала, определяют для резцов по табл. 9, а для других инструментов - по табл.50.

Мощность, кВт, при нарезании резьбы:

резцами

N=PzV102060,                                                           (3.9)

метчиками, плашками и резьбовыми головками

N=Mn975,                                                                 (3.10)

где n=1000VπD                                                        (3.11)

При вихревом нарезании резьбы за один проход вращающейся головки с z резцами мощность резания, кВт, определяют по формулам:

Таблица 50

Поправочные коэффициенты на скорость резания и крутящий момент для метчиков, плашек и резьбовых головок

| Обрабатываемый материал | Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от |  |  |  |  |  | Поправочный коэффициент КMP на крутящий момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обрабатываемого материала, КМV | марки инструментального материала, КИV |  |  | класса точности резьбы, КТV |  |  |
|  |  | Р6М5 |  | 9ХС; У10A; У12A | точный | средний |  |
| Сталь углеродистая: | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| B<600МПа |  | 1.0 |  | 0.7 | 0.8 | 1.0-1.25 | 1.3 |
| B=600-800 МПа | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| легированная: | 0.9 |  |  |  |  |  | 1.0 |
| B<700МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| B=700-800МПа | 0.8 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| Чугун: серый: | 1.0 | 1.0 |  | 0.7 | 0.8 | 1.0-1.25 | 1.0 |
| НВ<140 |  |  |  |  |  |  |  |
| НВ 140-180 | 0.7 |  |  |  |  |  | 1.2 |
| НВ>180 | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.5 |
| ковкий | 1.7 |  |  |  |  |  | 0.5 |

Таблица 51

Значения коэффициентов и показателей степени в формулах силовых зависимостей при нарезании резьбы

| Обрабатываемый материал | Тип инструмента | Коэффициенты и показатели степени |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь конструкционная углеродистая, B=750 МПа | Резцы | CP | СM | y | q | u |
|  |  | 148 | - | 1.7 | - | 0.71 |
|  | Метчики: машинные гаечные гаечные автоматные |  | 0.0270 0.0041 0.0025 | 1.5 | 1.4 1.7 2.0 | - |
|  | Плашки круглые |  | 0.0450 |  | 1.1 |  |
|  | Резьбовые головки |  | 0.0460 |  |  |  |
| Чугун | Резцы | 103 | - | 1.8 | - | 0.82 |
|  | Метчики машинные | - | 0.0130 | 1.5 | 1.4 | - |
| Силумин | Метчики гаечные |  | 0.0022 |  | 1.8 |  |

для треугольной резьбы

N=0,1s0,5sz0,4z0,5V0,8D0,7       ;                              (3.12)

для трапецеидальной резьбы

N=0,028s1,2sz0,6z0,5V0,8D0,7    .                            (3.13)

При нарезании резьбы за несколько проходов, а также при нарезании нестандартной резьбы рассчитанную мощность следует умножать на отношение фактической высоты профиля, срезаемой за один проход, к высоте резьбы по ГОСТу.

## Протягивание

Элементами резания при протягивании являются периметр резания B - наибольшая суммарная длина лезвий всех одновременно режущих зубьев, мм, подача на один зуб sz, мм, и скорость резания V, м/мин.

Периметр резания зависит от формы и размеров обрабатываемой поверхности и определяется уравнением B=Bzl/zc, где B - периметр резания, мм, равный длине обрабатываемого контура заготовки или больше ее на величину 1/cos, при наклонном расположении зубьев под углом , zc - число зубьев в секции протяжки при прогрессивной схеме резания (при профильной или генераторной схемах резания zc = 1); zl -наибольшее число одновременно режущих зубьев, определяемое из выражения zl=l/t, где l -длина обрабатываемой поверхности, мм (за вычетом пазов или выточек, если таковые имеются); t - шаг режущих зубьев, мм. Вычисляемое значение zl округляют до ближайшего целого числа.

Подача при протягивании sz - размерный перепад между соседними режущими зубьями протяжки (рис. 8) - является элементом конструкции протяжки.

Скорость резания, определяемую требованиями к точности обработки и параметрам шероховатости обработанной поверхности, выбирают по табл. 52 в зависимости от группы скорости, устанавливаемой из табл.53. При нормативной скорости резания  заданный  параметр  шероховатости  поверхности  может  быть достигнут при оптимальных значениях переднего и заднего углов, при наличии у протяжки чистовых и переходных зубьев.

Установленную нормативную скорость резания сравнивают с максимальной скоростью рабочего хода станка и скоростью резания, м/мин, допускаемой мощностью двигателя станка:

V = 61200 (N/Pz) ,                                                               (3.14)

где N - мощность двигателя станка, кВт; РZ - сила резания при протягивании, Н;  - КПД станка.

В качестве рабочей скорости принимают наименьшую из сравниваемых скоростей.

Таблица 52

Скорости резания, м/мин, для протяжек из быстрорежущей стали Р6М5

| Группа скорости резания (см. табл. 53) | Протяжки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цилиндрические | Шлицевые | Шпоночные и для наружного протягивания | Всех типов |
| I II III IV | 8/6 7/5 6/4 4/3 | 8/3 7/4.5 6/3.5 4/2.5 | 10/7 8/6 7/5 4/3.5 | 4 3 2.5 2 |
| Примечания: 1. В числителе приведены скорости резания при Ra = 3.26.3 мкм и точности 8 - 9-го квалитетов. В знаменателе - при Ra = 1.6 мкм и точности 7-го квалитета; для протяжек всех типов - при Ra = 0.80.4 мкм. 2. При протягивании наружных поверхностей с допуском до 0,03 мм секциями протяжек с фасонным профилем скорость резания снижать до 4 - 5 м/мин. 3. Для протяжек из стали ХВГ табличные скорости резания снижать на 25 -30%. |  |  |  |  |

Сила резания, Н, при протягивании

Pz=PB,

где P - сила резания на 1 мм длины лезвия, Н, зависящая от обрабатываемого материала и величины подачи sz, мм, на один зуб протяжки (табл.54).

Таблица 53

Группы скорости резания при протягивании стали и чугуна

| Твердость, НВ | Сталь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | углеродстая и автоматная | марганцовистая и хромованадиевая | хромистая | хромомолибденовая | хромокремнистая и кремнемарганцовистая | хромомарганцовистая | хромо кремнемарганцовистая |
| До 156 | IV | - | - | - | - | - | - |
| Св. 156 до 187 | III | III | II | II |  | II |  |
| Св.187 до 197 | II |  | I |  |  | I |  |
| Св.197 до229 | I | II |  |  | II |  | II |
| Св.229 до269 |  |  | II | III | III | II |  |
| Св.269 до321 | II | III | III |  | IV | III | III |

Продолжение таблицы 53

| Твердость, НВ | Сталь |  |  |  |  |  | Чугун |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | никелевая | хромоникелевая | хромомарганцовомолибденовая | никельмолибденовая | хромомарганцовистотитановая | хромоникельмолибденовая | серый | ковкий |
| До 156 | - |  | - | - | - | - | - | I |
| Св. 156 до 187 |  | III |  |  |  |  | I |  |
| Св. 187 до 197 | IV | II |  | III |  |  | II |  |
| Св.197до229 | III |  | I |  | II |  |  | - |
| Св.229 до269 | III |  | II | II |  | III |  |  |
| Св.269 до321 | - | III | III | III | - | IV | - |  |

Таблица 54

Сила резания P, Н, приходящаяся на 1 мм длины лезвия зуба протяжки

| Подача на один зуб sz, мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродистая сталь |  |  | Легированная сталь |  |  |  | Чугун |  |
|  | НВ197 | НВ 198-229 | НВ>229 | HB197 | НВ 198-229 | НВ>229 | серый |  | ковкий |
|  |  |  |  |  |  |  | НВ180 | НВ>180 |  |
| 0.01 | 65 | 71 | 85 | 76 | 85 | 91 | 55 | 75 | 63 |
| 0.02 | 95 | 105 | 125 | 126 | 136 | 158 | 81 | 89 | 73 |
| 0.03 | 123 | 136 | 161 | 157 | 169 | 186 | 104 | 115 | 94 |
| 0.04 | 143 | 158 | 187 | 184 | 198 | 218 | 121 | 134 | 109 |
| 0.06 | 177 | 195 | 232 | 238 | 255 | 282 | 151 | 166 | 134 |
| 0.08 | 213 | 235 | 280 | 280 | 302 | 335 | 180 | 200 | 164 |
| 0.10 | 247 | 273 | 325 | 328 | 354 | 390 | 207 | 236 | 192 |
| 0.12 | 285 | 315 | 375 | 378 | 407 | 450 | 243 | 268 | 220 |
| 0.14 | 324 | 357 | 425 | 423 | 457 | 505 | 273 | 303 | 250 |
| 0.16 | 360 | 398 | 472 | 471 | 510 | 560 | 305 | 336 | 276 |
| 0.18 | 395 | 436 | 520 | 525 | 565 | 625 | 334 | 370 | 302 |
| 0.20 | 427 | 473 | 562 | 576 | 620 | 685 | 360 | 402 | 326 |
| 0.22 | 456 | 503 | 600 | 620 | 667 | 738 | 385 | 427 | 349 |
| 0.25 | 495 | 545 | 650 | 680 | 730 | 810 | 421 | 465 | 376 |
| 0.30 | 564 | 615 | 730 | 785 | 845 | 933 | 476 | 522 | 431 |
| Примечание. Значения силы резания приведены для нормальных условий эксплуатации: а) передние и задние углы зубьев оптимальные; б)величина износа не превышает допускаемую. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шлифование

Разработку режима резания при шлифовании начинают с установления характеристики инструмента. Инструмент при шлифовании различных конструкционных и инструментальных материалов выбирают по рекомендациям литературы. Окончательная характеристика абразивного инструмента выявляется в процессе пробной эксплуатации с учетом конкретных технологических условий.

Основные параметры резания при шлифовании: скорость  вращательного   или   поступательного  движения заготовки v3; м/мин; глубина шлифования t, мм, - слой металла, снимаемый периферией или торцом круга в результате поперечной подачи на каждый ход или двойной ход при круглом или плоском шлифовании и в результате радиальной подачи sp при врезном шлифовании; продольная подача s - перемещение шлифовального круга в направлении его оси в миллиметрах на один оборот заготовки при круглом шлифовании или в миллиметрах на каждый ход стола при плоском шлифовании периферией круга (табл. 55).

Таблица 55

Параметры резания при различных видах шлифования, заточки и доводки

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования | Скорость круга vK, м/с | Скорость заготовки vЗ, м/мин | Глубина шлифования t, мм | Продольная подача s | Радиальная подача sP, мм/об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое наружное шлифование |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали | С продольной подачей на каждый ход: | 30-35 | 12-25 | 0.01-0.025 | (0.3-0.7)В | - |
|  | предварительное |  |  |  |  |  |
|  | окончательное |  | 15-55 | 0.005-0.015 | (0.2-0.4)В |  |
|  | С продольной подачей на двойной ход |  | 20-30 | 0.015-0.05 | (0.3-0.7)В |  |
|  | Врезное: |  | 30-50 | - | - |  |
|  | предварительное |  |  |  |  | 0.0025-0.075 |
|  | окончательное |  | 20-40 |  |  | 0.001-0.005 |
| Твердые сплавы | С продольной подачей: | 20-30 | 10-20 | 0.0075-0.01 | 0.5-0.8м/мин | - |
|  | предварительное |  |  |  |  |  |
|  | окончательное | 30-35 | 20-30 |  | 0.3-0.5м/мин |  |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования |  | Скорость круга vK, м/с |  | Скорость заготовки vЗ, м/мин | Глубина шлифования t, мм |  | Продольная подача s | Радиальная подача sP, мм/об |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое внутреннее шлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали |  | на станках общего назначения: | 30-35 | 20-40 |  | 0.005-0.02 | (0.4-0.7)В |  |  | - |
|  |  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончательное |  |  |  | 0.0025-0.01 | (0.25-0.4)B |  |  |  |
|  |  | на полуавтоматических станках: |  | 50-150 |  | 0.0025-0.005 | (0.4-0.75)В |  |  |  |
|  |  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончательное |  |  |  | 0.0015-0.0025 | (0.25-0.4)В |  |  |  |
| Твердые сплавы |  | на полуавтоматических станках: | 10-25 | 20-30 |  | 0.005-0.01 | 0.4-0.5м/мин |  |  | - |
|  |  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончательное | 15-30 | 25-50 |  | 0.005-0.0075 | 0.2-0.4м/мин |  |  |  |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования |  | Скорость круга vK, м/с |  | Скорость заготовки vЗ, м/мин |  | Глубина шлифования t, мм | Продольная подача s |  | Радиальная подача sP, мм/об |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое бесцентровое шлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали |  | На проход: предварительное при d20 мм предварительное при d>20 мм |  | 30-35 |  | 20-120 | 0.02-0.05 0.05-0.2 |  | 0.5-3.8 м/мин |  | - |
|  |  | окончательное |  |  |  | 40-120 | 0.0025-0.01 |  | 1.2-2.0м/мин |  |  |
|  |  | Врезное: |  |  |  | 10-45 | - |  | - |  |  |
|  |  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончательное |  |  |  | 10-30 |  |  |  |  | 0.001-0.005 |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования |  | Скорость круга vK, м/с | Скорость заготовки vЗ, м/мин |  | Глубина шлифования t, мм |  | Продольная подача s |  | Радиальная подача sP, мм/об |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоское шлифование периферией круга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали |  | На станках с круглым столом: предварительное | 30-35 |  | 20-60 | 0.005-0.015 |  |  | (0.3-0.6)В |  | - |
|  |  | окончательное |  |  | 40-60 | 0.005-0.01 |  |  | (0.2-0.25)B |  | - |
|  |  | На станках с прямоугольным столом в серийном производстве: предварительное |  |  | 8-30 | 0.015-0.04 |  |  | (0.4-0.7)В |  | - |
|  |  | окончательное |  |  | 15-20 |  | 0.005-0.015 |  | (0.2-0.3)В |  |  |
|  |  | На станках с прямоугольным столом инструментального типа: |  |  | 3-8 |  | 0.05-0.15 |  | 1.0-2.0 мм/ход |  | - |
|  |  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончательное |  |  |  |  | 0.01-0.015 |  | 1.0-1.5 мм/ход |  |  |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования | Скорость круга vK, м/с |  | Скорость заготовки vЗ, м/мин | Глубина шлифования t, мм |  | Продольная подача s | Радиальная подача sP, мм/об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые сплавы | Те же станки: | 20-30 |  | 4-5 |  | 0.03-0.04 | 0.5-1.0мм/ход | - |
|  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окончательное | 25-35 |  | 2-3 |  | 0.01-0.02 | 0.3-0.4мм/ход |  |
| Плоское шлифование торцом круга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали | На станках с прямоугольным столом: |  | 25-30 | 4-12 |  | 0.015-0.04 | - | - |
|  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окончательное |  |  | 2-3 |  | 0.005-0.01 |  |  |
|  | На станках с круглым столом с вертикальной подачей на каждый оборот стола: |  |  | 10-40 |  |  |  |  |
|  | предварительное |  |  |  |  | 0.015-0.03 |  |  |
|  | окончательное |  |  |  |  | 0.05 |  |  |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования | Скорость круга vK, м/с |  |  | Скорость заготовки vЗ, м/мин | Глубина шлифования t, мм | Продольная подача s | Радиальная подача sP, мм/об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкционные металлы и инструментальные стали | На станках с круглым столом однопроходного шлифования с автоматической подачей заготовок | 25-30 |  |  | 2-3 | 0.1-0.15 | - | - |
|  | предварительное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | окончательное |  |  |  |  | 0.005 |  |  |
| #### Заточка и доводка режущих инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструментальные стали | Заточка |  | 18-25 | 1.0-3.0 |  | t=0.02-0.04 мм/дв.ход |  | - |
|  | Доводка |  | 18-32 | 0.5-1.5 |  | t=0.005-0.01мм/дв.ход |  |  |
|  | Доводка* |  | 15 | 1.0-1.5 |  | t=0.01 мм/дв.ход |  | - |

Продолжение таблицы  55

| Обрабатываемый материал | Характеристика процесса шлифования | Скорость круга vK, м/с | Скорость заготовки vЗ, м/мин |  | Глубина шлифования t, мм | Продольная подача s | Радиальная подача sP, мм/об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые стали | Предварительная заточка | 20-25 |  | 1.5-2.0 | t=0.03 мм/дв.ход |  | - |
|  | Чистовая заточка | 20-30 |  | 1.0-2.0 | t=0.01-0.02 мм/дв.ход |  |  |
|  | Доводка* | 20-30 |  | 0.1-0.7 | t=0.005-0.02 мм/дв.ход |  |  |
| *Инструмент - алмазные круги |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. B – толщина круга, мм. 2. Для расчёта мощности при круглом шлифовании, если значение продольной подачи приведено в м/мин, вычисляют продольную подачу в мм/об заготовки по формуле: s (мм/об)=s (м/мин)( d /1000VЗ), где d -диаметр заготовки. |  |  |  |  |  |  |  |

Эффективная мощность, кВт, при шлифовании периферией круга с продольной подачей

N=CNVЗrtxsydq   ,                                      (3.15)

при врезном шлифовании периферией круга

N=CNVЗrspydqbz  ,                                       (3.16)

при шлифовании торцом круга

N=CNVЗrtxbz,                                                 (3.17)

где d - диаметр шлифования, мм; b - ширина шлифования, мм, равная длине шлифуемого участка заготовки при круглом врезном  шлифовании и поперечному размеру поверхности заготовки при шлифовании торцом круга.

Значения коэффициента CN и показателей степени в формулах приведены в табл. 56.

Таблица 56

Значения коэффициента и показателей степени в формулах мощности при шлифовании

| Шлифование | Обр. материал | Шлифовальный круг |  | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зернистость | Твердость | CN | R | x | y | q | z |
| Круглое наружное: | СЗН | 50-40 | CM1-CM2 | 1.3 | 0.75 | 0.85 | 0.7 | - |  |
| с поперечной подачей на двойной ход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с поперечной подачей на каждый ход |  | 50 | СМ2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |  |  |
|  |  | 40 | CM1-C1 | 2.65 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |  |  |
| врезное |  | 50 | C1 | 0.14 | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 1.0 |
| Круглое внутреннее | СН | 40 | С1 | 0.27 | 0.5 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | - |
|  | СЗ | 50-40 | СМ 1-С1 | 0.36 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | СМ1 | 0.3 | 0.35 |  |  |  |  |
|  | Ч | 40 | СМ1 | 0.81 | 0.55 | 1.0 | 0.7 |  |  |

| Шлифование | Обрабатываемый материал | Шлифовальный круг |  | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зернистость | Твердость | CN | R | x | y | q | z |
| Круглое бесцентровое: | СН | 40-25 | С1-СТ1 | 0.1 | 0.85 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | - |
|  |  | 25 | СМ2 | 0.075 |  |  |  |  |  |
| напроход | С3 | 40 25 | СМ1-С1 CM1-C1 | 0.28 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |
| врезное | С3Н | 40 | СМ1-С1 | 0.07 | 0.65 | 0.65 | - | 0.5 | 1.0 |
| Плоское: периферией круга на станках: с прямоугольным столом с круглым столом | СН | 50 | СМ2 C1 СТ2 | 0.52 0.59 0.68 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | - | - |
|  |  | 50-40 | М3-С1 | 0.53 | 0.8 | 0.65 | 0.7 |  |  |
|  | С3 | 50-40 | М3-СМ1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  |

Продолжение  таблицы  56

Продолжение  таблицы  56

| Шлифовальный круг | Обр. материал | Шлифовальный круг |  | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зернистость | Твердость | CN | R | x | y | q | z |
| Плоское торцом круга на станках: с прямоугольным столом с круглым столом | СН | 125 125 125 | М2 C1 C1 | 0.17*1 0.39*1 0.59*1 | 0.7 | 0.5 | - | - | - 0.6 |
|  |  | 80-50 50 | М1-СМ2 М3 | 1,9*2 1.31*3 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | С3 | 80-50 | М1-СМ2 М3 | 5.2*2 3.8*3 | 0.3 | 0.25 | - | - | 0.3 |
|  | Ч | 80-50 | СМ1-СМ2 | 4.0*2 | 00.4 | 0.4 |  |  | 00.45 |
|  |  | 50 | СМ2 | 2.6*3 |  |  |  |  |  |
| *1 Круги на бакелитовой связке; во всех остальных случаях связка керамическая. *2Круг кольцевой. *6 Круг сегментный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания:1. СЗН - сталь закаленная и незакаленная; СЗ - сталь закаленная; СН - сталь незакаленная; Ч - чугун. 2. Абразивный материал: электрокорунд - при обработке стали, карборунд- при обработке чугуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Рисунки ко 2-й и 3-й частям.

Рис.1. Строгальный резец для чистовой обработки плоскостей

Рис.2. Схема резания при сверлении

Рис.3. Виды фрезерования

Рис. 4. Расположение стальной заготовки при торцовом фрезеровании относительно фрезы: а)  врезание зуба фрезы при с1=(0,03÷0,05)D; б) выход зуба фрезы при с2=0

Рис.5. Составляющие силы резания при фрезеровании цилиндрической фрезой:

а) - при встречном фрезеровании;

б) - при попутном фрезеровании

Рис. 6. Составляющие силы резания при торцовом фрезеровании:

а) – симметричном;

б) – несимметричном встречном;

в) – несимметричном попутном

Рис. 7. Схемы нарезания резьбового профиля резцом

Рис. 8. Схема срезания припуска при протягивании

ЛИТЕРАТУРА:

- Справочник технолога-машиностроителя В 2-х томах под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. 656 с., ил.

- Маталин А.А. технология машиностроения: Учебник для машиностроительных вузов по специальности: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».Л.: Машиностроение, 1985. 496 с., ил.

- Косилова А.Г. и др. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. – М.: Машиностроение, 1976. 288 с., ил.

- Кошеленко А.С., Позняк Г.Г., Серов А.В. Основы проектирования  технологических  процессов механической обработки деталей машин. Учебное пособие для семинара-практикума инженеров-машиностроителей по линии ООН. М.: Машиностроение, 1986 (на русском, испанском и английском языках).

СОДЕРЖАНИЕ:

Ведение………………………………………

Разрезание……………………………………

Резьбонарезание…………………………….

Протягивание……………………………….

Шлифование…………………………………

Приложения (рисунки ко 2-й и 3-й частям)

Литература ………………………………….

3

4

6

19

24

35

40

А.С. Кошеленко, Г.Г. Позняк, В.А. Рогов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО КУРСОВОМУ И ДИПЛОМНОМУ

ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Для студентов,

обучающихся по дисциплинам

«Технология машиностроения»,

«Технология двигателестроения»,

«Технология турбостроения», «Технология автоматизированного производства»

##### Часть 3

Компьютерная верстка      Е.А. Трухиной

См. справочник технолога - машиностроителя в двух томах; под редакцией А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985. Т. 2 с. 242-258.