МГТУ им. Н.Э.Баумана

Факультет МТ

Кафедра МТ 2

Выбор припусков и количества этапов удаления припуска для операций обработки заданной детали при выполнении

курсового проекта по дисциплине «Проектирование операций механической обработки».

Методический справочный материал

Составили: Даниленко Б.Д.

Булошников В.С.

2010

Одним из важнейших элементов при назначении режима резания для любого вида механической обработки является установление необходимого количества последовательных этапов удаления припуска для получения заданного качества обрабатываемой поверхности, т.е. необходимой точности размеров, правильности формы и шероховатости поверхности.

Толщину снимаемого припуска (глубину резания) «t» для каждого этапа обработки выбирают исходя из необходимости удаления погрешности обработки и дефектов поверхностного слоя, полученного на предшествующем этапе. Общий припуск на обработку определяют как сумму припусков на обработку по всем этапам.

Для большинства процессов механической обработки (в частности для точения и многих видов фрезерования) обычно используют следующие этапы удаления припуска: черновой (1-й этап), получистовой (2-й этап), чистовой (3-й этап) и отделочный (4-й этап).

Для обработки отверстий порядок использования этапов обработки чаще всего выглядит следующим образом: сверление (1-й этап), зенкерование (2-й этап), черновое развертывание (3-й этап) и чистовое развертывание (4-й этап).

Ниже представлены справочные сведения, которые позволяют ориентировочно выбрать припуски на механическую обработку для наиболее распространенных в машиностроении видов операций: точения, фрезеровании торцевыми фрезами, концевыми фрезами, обработки отверстий осевыми инструментами и при шлифовании.

1. Выбор припуска для токарных операций.

Припуск на обработку выбирается в зависимости от габаритных размеров обрабатываемой детали, требуемой точности обработки, качества поверхности, параметров жесткости системы и других факторов. В первом приближении припуск на обработку можно установить с использованием данных таблицы 1.

Таблица 1.

| Диаметр поверхности после обработки, мм, до | Квалитет точности после обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 13, 12 | 11, 10, 9 | 8, 7 |
|  | Шероховатость поверхности, которую можно получить после обработки, мкм. |  |  |  |
|  | Rz=25 - 50 | Ra=6,3 – 12,5 | Ra=3,2 – 6,3 | Ra=0,4 – 3,2 |
|  | Этапы обработки |  |  |  |
|  | Черновая | Получистовая | Чистовая | Отделочная |
|  | Припуск t, мм, не более |  |  |  |
| 18 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| 30 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| 50 | 3,0 | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
| 80 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 0,3 |
| 120 | 4,5 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
| 180 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,4 |
| 250 | 5,5 | 2,2 | 1,1 | 0,4 |
| 320 | 6,5 | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
| 400 | 7,5 | 2,6 | 1,4 | 0,5 |
| 500 | 8,5 | 2,8 | 1,6 | 0,6 |

2. Выбор припуска при фрезерования торцевыми фрезами.

При торцевом фрезеровании припуск это кратчайшее расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями. Рекомендуемые значения припуска (глубины фрезерования) «t» в зависимости от размеров детали и этапа обработки приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Выполняемый размер (под снимаемым припуском), мм, до | Квалитет точности после обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 - 14 | 13, 12 | 11, 10 | 9 - 7 |
|  | Шероховатость поверхности, которую можно получить после обработки, мкм. |  |  |  |
|  | до Rz= 50 | до Ra= 12,5 | до Ra= 6,3 | до Ra= 3,2 |
|  | Этапы обработки |  |  |  |
|  | Черновая | Получистовая | Чистовая | Отделочная |
|  | Припуск (глубина фрезерования) t, мм, не более |  |  |  |
| 80 | 5,0 | 2,0 | 0,90 | 0,40 |
| 120 | 5,5 | 2,1 | 0,95 | 0,45 |
| 180 | 6,0 | 2,3 | 1,00 | 0,50 |
| 250 | 6,5 | 2,5 | 1,10 | 0,55 |
| 315 | 7,0 | 2,7 | 1,20 | 0,60 |
| 400 | 7,5 | 2,9 | 1,30 | 0,65 |
| 500 | 8,0 | 3,1 | 1,40 | 0,70 |
| 630 | 8,5 | 3,6 | 1,60 | 0,80 |

3. Выбор припуска при фрезерования концевыми фрезами.

Независимо от схемы работы для всех фрез кроме торцевых ширина фрезерования «В» измеряется в направлении параллельном оси фрезы, а припуск (глубина фрезерования) «t» – в направлении перпендикулярном оси фрезы.

Черновую стадию обработки рекомендуется выполнять за один проход, однако для больших припусков черновую стадию приходится разбивать на несколько проходов. Решение о возможности удаления припуска за один черновой проход принимают на основе подсчета произведения припуска (глубины фрезерования) «t» на ширину фрезерования «В». Значение этого произведения при обработке плоскости, уступа или сквозного паза не должно превышать:

- при обработке сталей и чугунов быстрорежущими фрезами t×В<1,65 D1,6 ;

- при обработке сталей и чугунов твердосплавными фрезами t×В<1,16 D1,6 ;

- при обработке медных и алюминиевых сплавов t×В<2,32 D1,6 ;

При обработке глухого паза в формулах  изменятся коэффициенты:

t×В<0,8 D1,6 ;

t×В<0,6 D1,6 ;

t×В<1,16 D1,6.

Необходимость чистового прохода устанавливается исходя из заданной точности обработки. В первом приближении можно считать. Что для получения 11 квалитета точности необходима чистовая стадия обработки с припуском (глубиной резания) «t» не более 0,2 – 0,3 мм.

4. Выбор припусков и назначение количества этапов

обработки отверстий.

При обработке отверстий заданной точности и шероховатости поверхности необходимо сначала установить последовательность работы осевых инструментов и их диаметры. Примерная последовательность этапов обработки и значения припусков для обработки в зависимости от необходимой точности отверстий устанавливают на основе данных таблицы 3.

Таблица 3.

| Квалитет точности отверстия | Этапы обработки | Ориентировочное значение припуска на обработку t, мм |
| --- | --- | --- |
| 14 - 15 | 1-й - сверление | - |
| 13, 12, 11, 10 | 1-й - сверление | - |
|  | 2-й - зенкерование | 0,3 D0,5 |
| 8, 9 | 1-й - сверление | - |
|  | 2-й - зенкерование | 0,3 D0,5 |
|  | 3-й – развертывание однократное | 0,002D+0,1 |
| 7 | 1-й - сверление | - |
|  | 2-й - зенкерование | 0,3 D0,5 |
|  | 3-й – развертывание черновое | 0,001D+0,08 |
|  | 3-й – развертывание чистовое | 0,001D+0,03 |

При обработке отверстий большого диаметра вместо зенкерования и развертывания можно использовать расточку резцами. При этом припуски на получистовую, чистовую и отделочную операции можно, в первом приближении, устанавливать в соответствии с данными таблицы 1.

5. Выбор припусков для операций шлифования

Таблица 4.

Ориентировочные значения припусков на диаметр при круглом наружном шлифовании в центрах, мм.

| Длина детали, мм | Состояние заготовки | Диаметр детали, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 |
| До 100 | незакаленная | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
|  | закаленная | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 0,85 |
| 100-300 | незакаленная | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
|  | закаленная | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
| 300-500 | незакаленная | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
|  | закаленная | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 |

Таблица 5.

Ориентировочные значения припусков на диаметр при бесцентровом шлифовании наружных цилиндрических поверхностей, мм.

| Длина детали, мм | Состояние заготовки | Диаметр детали, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
| До 100 | незакаленная | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | закаленная | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 100-300 | незакаленная | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | закаленная | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 6.

Ориентировочные значения припусков на диаметр при круглом отделочном шлифовании закаленных деталей, мм.

| Длина детали, мм | Диаметр детали, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
| До 50 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| 50-100 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| 100-200 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |

Таблица 7.

Ориентировочные значения припусков при плоском шлифовании, мм.

| Состояние заготовки | Ширина шлифуемой поверхности, мм | Крепление заготовки без выверки |  | Крепление заготовки с выверкой по индикатору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина обрабатываемой поверхности, мм. |  |  |  |
|  |  | До 100 | 100-500 | До 100 | 100-500 |
| незакаленная | 3-10 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
|  | 10-50 | 0,15 | 0,20 | 0,12 | 0,13 |
|  | 50-120 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,18 |
|  | 120-260 | - | 0,30 | - | 0,20 |
| закаленная | 3-10 | 0,13 | 0,20 | 0,10 | 0,13 |
|  | 10-50 | 0,20 | 0,25 | 0,13 | 0,17 |
|  | 50-120 | 0,25 | 0,30 | 0,17 | 0,20 |
|  | 120-260 | - | 0,35 | - | 0,25 |

Таблица 8.

Ориентировочные значения припусков на диаметр при шлифовании отверстий, мм.

| Длина детали, мм | Состояние заготовки | Диаметр детали, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
| До 50 | незакаленная | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
|  | закаленная | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 50-100 | незакаленная | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
|  | закаленная | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 100-200 | незакаленная | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|  | закаленная | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |